| SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - "Zadaszenie patio budynku nr XXX; budowa budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; budowa ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych YYY wraz z infrastrukturą towarzysząca - ZZZ.” Zadanie nr ………… |
| --- |
| STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY |
| INWESTOR: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Podchorążych 33 85-915 Bydgoszcz |
| PROJEKT : ZEUS S.A. 83-000 Pruszcz Gdański ul. Obrońców Westerplatte 1 |
| Autor | inż. |  |
| Pruszcz Gdański | kwiecień | 2016 r. |

KOD CPV: 45216200-6   Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji

ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3.	Zakres Robót objętych ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 00.00    Wymagania ogólne					str  02

ST 01   Konstrukcja i architektura		 		str. 11

ST 01.01	     Roboty ziemne					str. 11

ST 01.02                 Zbrojenie betonu				str. 16

ST 01.03		Beton i zaprawy					str. 19

ST 01.04 		Konstrukcja stalowa				str. 28

ST 01.05	     Roboty murowe	i ścianki działowe			str. 34

ST 01.07		Izolacje						str. 38

ST 01.08		Pokrycia dachowe				str. 42

ST 01.09		Podłogi i posadzki				str. 45

ST 01.12		Okładziny ścian i sufitów				str. 48

ST 01.13		Stolarka						str. 51

ST 01.14		Ślusarka  						str. 54

ST 01.16		Urządzenia sanitarne				str. 57

ST 01.17		Malowanie					str. 60

ST 01.18		Oznakowanie i wyposażenie p.poż.			str. 64

ST 01.19		Ogrodzenie					str. 66

ST 07.01		Roboty rozbiórkowe				str. 71

Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4.	Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsięwzięcia

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.	Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.		Dokumentacja

1.5.2.1.		Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy przygotowuje Wykonawca w ramach umowy o wykonanie robót budowlanych.

1.5.2.2.		Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę

- Program robót

- Plan BIOZ

- Rysunki warsztatowe i wykonawcze

- Dokumentacja powykonawcza

- Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3.	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.	Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a)	utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)	podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

I)	zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

II) 	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

III) 	możliwością powstania pożaru.

1.5.6.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie zapewnienia bezpieczeństwa.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11.	Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.	Materiały

2.1.	 Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów budowlanych przeznaczonych do Robót, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawią Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie dokumenty wskazujące na możliwość stosowania proponowanych wyrobów budowlanych.

2.2.	Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie

2.3.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.	Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.	Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.	Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST,  projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

6.	Kontrola jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi:

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po szczególnych elementów Robót,

- wykaz wyposażenia, sprzętu oraz urządzeń do pomiarów.

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów.

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi   oraz   wyposażeniem   w mechanizmy

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów,

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1.	Zasady kontroli jakości Robót

Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora Nadzoru, jeżeli ich rezultat będzie negatywny.

Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty tych działań.

6.2.	Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4.	Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektor Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę..

6.5.	Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6.	Dokumenty budowy
(1)    Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

-  inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2)	Książka Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3)           Rejestracja budowy

według Warunków Szczegółowych Kontraktu

(4)           Świadectwa jakości

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

(5)          Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

a)      pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

(6)           Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.         Obmiar robót

7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2.	Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4.          Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5.          Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.      Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a)      odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi wstępnemu

- odbiorowi końcowemu

8.1.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.	Odbiór wstępny Robót

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokółem.

8.3.1.	Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona

w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

- Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy zasadniczej.

- Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

- Instrukcje eksploatacyjne.

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i przyłączy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4.	Odbiór końcowy

Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do:

- usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych, co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych.

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót".

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić obiekt kompletnie wyposażony, w tym w:

- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczeń i ich numerami,

- gaśnicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisów przeciwpożarowych.

9.	     Podstawa płatności

9.1.	Ustalenia Ogólne

Podstawy płatności określono w kontrakcie.

9.2.	Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w kontrakcie.

9.3.	Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach kontraktu uwzględniono wykonanie:

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu

- Opłaty/dzierżawy terenu

- Przygotowanie terenu

- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł

- Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót.

9.4.	Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1.	Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie urządzenia, utrzymania, likwidacji. Płaci się za:

Wyposażenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynajęcie lub urządzenie, (jako przenośne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i dojazdy do biur.

Wyposażenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystości biura, niezbędne zabezpieczenie bhp i przeciwpożarowe.

Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe

Likwidację wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmującego demontaż, odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

10.    Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

- Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz.  133 z dnia 13 marca 1995r).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami).

- Warunki Kontraktu.

ST 01              KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA

ST 01.01         ROBOTY ZIEMNE

1.                  Wstęp

1.1.               Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych ST:

Wykopy:

Z odwozem, w tym:

- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi pod roboty ziemne związane z budową budynku, ogrodzenia oraz opasek.

- Wykop obiektowy pod budynek.

- Wykopy liniowe pod ogrodzenia.

- Wywóz nadmiaru gruntu samochodami samowyładowczymi na składowisko odpadów budowlanych z uwzględnieniem kosztów utylizacji.

Wykonane na odkład, w tym:

- Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej.

- Wykop pod budynek.

- Wykopy liniowe pod ogrodzenia.

Wykonanie podsypek z piasku:

- Podkłady pod fundamenty i posadzki na gruncie.

Zasypki:

- Wykopów wykonanych ziemią z odkładu.

- Wykopów liniowych pod przyłącza kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej, gazowej oraz wodociągowej.

Wymiana Gruntu:

– Zgodnie z zaleceniami dokumentacji geologicznej i projektem konstrukcyjnym.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi

w ST. 00.00.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne.

2.                Materiały

- Wymagania ogólne dotyczące materiałów

- Podkłady i wymiana gruntu:

Materiał do wykonania podkładów i wymiany gruntu powinien być wolny od zanieczyszczeń, domieszek organicznych i części roślin.

Grunt przewidziany do wymiany musi spełniać wymagania dla gruntu budowlanego – zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego.

2.3.	Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z okładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego.

Dopuszcza się doziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystąpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualną pozytywną opinią Geologa na temat przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek.

3.      Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.	Transport

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.	Wykonanie robót

5.1.              Wykopy

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą warunków gruntowych w obrębie projektowanej inwestycji.

Budynek magazynowy

Projektowane fundamenty należy posadowić na rodzimych gruntach warstw geotechnicznych IIb i IIc.

Niebudowlane nasypy należy z obrysu projektowanej zabudowy w całości usunąć lub wymienić i dogęścić do stopnia zagęszczenia Id=0,85

- warstwa geotechniczna IIb – piaski drobne i średnie o Id=0,45

- warstwa geotechniczna IIc – piaski drobne i średnie o Id=0,55

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia i poniżej na grunt nienośny (nasyp niebudowlany, gleba, nasyp ceglano – ziemny, humus, itp.) lub grunt nośny o mniejszym stopniu zagęszczenia niż warstwa geotechniczna IIb, należy go wybrać do poziomu gruntu nośnego, a niedobór uzupełnić zagęszczonym piaskiem do stopnia zagęszczenia Id=0,85.

Prace ziemne wykonywać w suchej porze roku, a wykopy fundamentowe należy chronić przed zalewaniem przez wody opadowe lub gruntowe.

W przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych warunków, innych niż przyjęte w projekcie należy skontaktować się z projektantem.

Dno wykopu odebrane powinno zostać przez nadzór geotechniczny i odnotowane w dzienniku budowy.

Ogrodzenie

Pod fundamentem ogrodzenia należy zagęścić istniejący grunt (do głębokości 0,5m) do Id=0,9

W przypadku natrafienia na grunt nienośny, należy wybrać grunt do poziomu gruntu nośnego i uzupełnić gruntem nośnym o zagęszczeniu Id=0.9.

Uwagi:

Wskaźniki zagęszczenia powinny być sprawdzone przez Geologa.

Prace budowlane muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osoby uprawnionej.

5.1.1.	Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie zgodności warunków gruntowych z wynikami badań geologicznych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle w kontakcie z Geodetą oraz gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywanych prac ziemnych.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

5.1.2.	Zabezpieczenie skarp wykopów

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania skarp wykopów, zabezpieczenia skarp, zejść, pochylni i odpowiedniego oddalenia składowisk i dróg transportowych od wykopów.

5.1.3.	Tolerancje wykonywania wykopów

Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4.	Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2.	    Podkłady - podbudowa

Wykonawca może przystąpić do wykonania podkładów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczęciem wykonania podkładu dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków, materiałów budowlanych i osuszone.

Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą całkowita grubość podkładu według Projektu.

5.3.	 Zasypki

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, śmieci i osuszone.

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

- 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

- 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Uwagi dotyczące realizacji Robót Ziemnych:

1. Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu.

Ostatnią warstwę gruntu należy usunąć ręcznie, po czym stabilizować wykop podkładem z chudego betonu B10gr.10cm.

2.Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami powierzchniowymi.

3.Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy chronić podłoże gruntowe przed przemarzaniem.

4.Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym. Wszystkie grunty organiczne i przewarstwienia należy całkowicie usunąć,

ubytki uzupełnić podsypką żwirową z zagęszczeniem takim, aby stopień zagęszczenia spełniał warunki podane w projekcie.

5.Po wykonaniu wykopu należy dokonać komisyjnego odbioru podłoża.

6.                Kontrola jakości robót

6.1.	Wymagania ogólne

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050: 1999 rozdział 5.

Wykonawca zapewni obecność na budowie Geologa w następujących sytuacjach:

-  oceny rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu  do Projektu,

- oceny przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości

- w każdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2.	Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować:

- zgodność wykonania robót z projektem,,

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu,

- wymiary wykopów,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów,

6.3.	Wykonanie podkładów

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża,

- materiał użyty na podkład,

- grubość i równomierność warstw podkładu,

- sposób i jakość zagęszczenia.

6.4.	Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiały do zasypki,

- grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia,

6.5.	Wymiany gruntu

Sprawdzeniu podlega:

- grubość warstw wymiany,

- sposób i jakość zagęszczenia.

7.                 Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest

m3 – wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,

m2 – dla wzmocnienia ścian liniowych wykopów przyłącza kanalizacyjnego o głębokości powyżej 1 m.

8.	Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.01 Wymagania ogólne.

8.2.	Rodzaje odbiorów

8.2.1.	Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej:

- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z protokółami

sprawdzeń,

- robocze orzeczenia jakościowe,

- analizę wyników badań wraz z wnioskami,

- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych.

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2.	Odbiór robót.

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem.

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru.

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne. przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.

Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogólne"

8.2.3.   Ocena wyników odbioru.

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót.

9.      Podstawa płatności

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne"

9.2.     Cena jednostki obmiarowej

Wykopy, podkłady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopów, odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów budowlanych z opłatami związanymi z utylizacją, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem nowo nawiezionego gruntu.

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty związane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badań stopnia zagęszczenia, modułów ściśliwości oraz opłaty związane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych.

W cenie obmiarowej jednostki ująć:

- wykopy mechaniczne i ręczne

- zabezpieczenie skarp wykopu

- odwodnienia

- badania geologiczne

- wykonanie podsypek i podkładów

- wykonanie zasypek.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  statyczne i projektowanie.

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne

- BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

- BN-83I8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST 01.02      ZBROJENIE BETONU

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich związanych z budową z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST wchodzą:

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów:

1.3.1. Budynek:

- Stopy fundamentowe

- Ławy fundamentowe

- Belka podwalinowa

- Wieńce żelbetowe

- Rdzenie żelbetowe

- Strop żelbetowy (antresola)

1.3.2. Ogrodzenia:

- Naroża fundamentów ogrodzenia.

- Fundamenty pod bramy rozwiewne i przesuwne.

- Fundament pod kolczatkę.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi

w ST. 00.00.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne.

2.	Materiały

2..1.             Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

- Stal zbrojeniowa - A-IIIN (RB 500W)

W trakcie wykonywania prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały posiadające certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie lub odpowiednie deklaracje zgodności.

Dostawa stali:

Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz siatkach na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.

Atest ten powinien zawierać:

- znak wytwórcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej,

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu,

- średnicę nominalną,

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek obejmuje następujące kryteria:

- na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach określonych dla danej klasy

stali w normach przedmiotowych,

- pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1 m długości pręta.

2..2.	Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

3.	Sprzęt

Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.	Transport

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Wykonywanie zbrojenia

Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować.

Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.

5.2.	Montaż

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim o grubości 1mm dla prętów do 12mm średnicy, i 1.5mm dla prętów ponad 12mm. Można je też zgrzewać lub spawać.

6.	Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi.

Następujące kryteria dokładności montażu zbrojenia będą przedmiotem kontroli:

| Parametr | Zakresy tolerancji | Dopuszczalna odchyłka |
| --- | --- | --- |
| Cięcia prętów (L - długość pręta wg projektu) | dla L<6.0m dla L>6.0m | 20mm 30mm |
| Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) | dla L<0.5m dla 0.5m<L<1.5m dla L>1.5m | 10mm 15mm 20mm |
| Usytuowanie prętów w betonie (zmiana wymiaru w stosunku do wymagań projektu) |  | <5mm |

| odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu) | dla h<0.5m dla 0.5m<h<1.5m dla h>1.5m | 10mm 15mm 20mm |
| --- | --- | --- |
| odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a -jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) | a<0.05m a<0.20m a<0.40m a>0.40m | 5mm 10mm 20mm 30mm |
| odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu) | b<0.25m b<0.50m b<1.5m b>1.5m | 10mm 15mm 20mm 30mm |

7.	Obmiar robót

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. Jednostką obmiarową jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję.

8.	 Odbiór robót

8..1.            Ogólne zasady odbioru robót

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne.

8.2.           Rodzaje odbiorów

8.2.1.       Odbiór dostawy stali

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:

- znak wytwórcy,

- średnicę nominalną,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każdej wiązki prętów.

8.2.2.         Odbiór zmontowanego zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami

niniejszej Specyfikacji,

- Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodność kształtu prętów,

- Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,

- Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9.	Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką.

10.	Przepisy związane

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.

- PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.

- PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. - Gatunki.

- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

ST 01.03  BETON  I ZAPRAWY

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich i przygotowania zapraw  związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.           Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.          Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i zapraw dla:

1.3.1. Budynek

- BP – belka podwalinowa

- SF – stopa fundamentowa

- F – ława fundamentowa

- P – płyta stropowa

- R – rdzeń żelbetowy

- W – wieniec żelbetowy

- Elementy nie konstrukcyjne: podkłady i podłoża pod fundamenty, posadzki, podlewki itp.

1.3.2. Ogrodzenia

- Naroża ogrodzenia prefabrykowanego.

- Fundamenty pod bramy rozwiewne.

- Fundamenty pod bramy przesuwne

- Uzupełnienie panelowego ogrodzenia - ściana żelbetowa.

- Fundament pod kolczatkę.

- Elementy nie konstrukcyjne: podkłady i podłoża pod fundamenty, posadzki, podlewki itp.

1.4.          Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST.S.00.00.

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zarób   mieszanki   betonowej   -   ilość  mieszanki  jednorazowo  otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 - RbG = 25MPa).

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli się na: robocze, montażowe i niosące.

Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi.

Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi.

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, żelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.

Szalunki i deskowania – forma wykonana z drewna lub złożona z elementów systemowych, nadająca kształt zgodny z projektem mieszance betonowej.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne.

2.	Materiały

2.1.            Składniki mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Projektu recepturę betonu. Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony z wytwórni betonu.

Dla elementów konstrukcyjnych budynku przewiduje się wykorzystanie:

- Betonu konstrukcyjnego C25/30

- Betonu podkładowego C8/10 (B10)

- Zaprawy cementowej M5

Roboty murowe:

. Zaprawa cementowo wapienna M12

- Zaprawia cementowo wapienna M7.

Roboty tynkarskie:

- Zaprawia cementowo wapienna M5÷7.

Fundamenty ogrodzenia, bram i kolczatki zostaną wykonane z betonu C25/30 (W8, F100) na podkładzie z chudego betonu C8/10

2.2.          Wymagane właściwości betonu

2.2.1.	Klasy betonu i ich zastosowanie

Określenie jakości i typu betonu wyrażone symbolem Cxx/yy, gdzie:

xx - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm

yy - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15×15×15 cm

Wybrane klasy betonu występujące w Polsce

C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10

C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15

C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20

C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25

C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30

C30/37, zbliżona do dawnej klasy B37 (także B35 oraz B40 według "PN-91/S-10042" - norma mostowa)

C35/45, zbliżona do dawnej klasy B45

C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50

C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55

C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60

Według dawnej normy budowlanej klasę betonu oznaczono literą B i liczbą wyrażającą wartość wytrzymałości gwarantowanej {fGc,cube} na ściskanie w MPa (według PN-B-03264:2002).

2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych

| KONSYSTENCJA | SPOSÓB ZAGĘSZCZENIA I WARUNKI FORMOWANIA | WSK. Vebe [sek] | WSK. stożka opadowego [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilgotna K-1 | Mieszanki wibrowane (powyżej 100 Hz) i wibroprasowane; przekroje proste, rzadko zbrojone | >=28 | - |
| Gęstoplastyczna K-2 | Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie; przekroje proste, rzadko zbrojone | 27 - 14 | - |
| Plastyczna K-3 | Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje proste, normalnie zbrojone (około 1÷2,5%) lub mieszanki wibrowane; przekroje złożone, rzadko zbrojone | 13 - 7 (metoda zalecana) | 2 - 5 |
| Półciekła K-4 | Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane; przekroje złożone, gęsto zbrojone lub ręcznie sztychowane; proste przekroje, normalnie zbrojone | <=6 | 6 - 11 (metoda zalecana) |
| Ciekła K-5 | Mieszanki ręcznie sztychowane | - | 12 - 15 (metoda zalecana) |

2.3.     Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowę zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z normą

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego ułożenia. W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca może wyprodukować zaprawę na Placu Budowy, np. korzystając z gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.

3.       Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od  0,65 odległości między prętami zbrojenia.

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

4.        Transport

4.1.     Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:

- naruszenia jednorodności masy,

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego w Dokumentacji Projektowej może wynosić 1cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać:

- dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonów wilgotnych 10 do 15°.

4.2.	Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia		+15° C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia	+20° C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia	+30° C

5.	Wykonanie robót

Budynek

Elementy konstrukcyjne wykonać wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Remontowych.

- Stopy fundamentowe grubości 40cm, wylewane na budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalą A-IIIN (RB 500W).

Stopy fundamentowe należy posadowić na podkładzie z betonu C8/18 grubości 10cm. Otulina zbrojenia od spodu 5cm.

- Ławy fundamentowe wylewane na budowie o szerokości 60cm i 65cm.

- Ściany fundamentowe wykonać z pustaków betonowych fundamentowych grubości 24cm (M15, zaprawa M5)

- Belka podwalinowa wylewana na budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalą A-IIIN (RB 500W). Otulina zbrojenia 4cm.

- Wieńce żelbetowe o wymiarach 24x25cm, wylewane na budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojone podłużnie i poprzecznie stalą A-IIIN (RB 500W). Otulina zbrojenia 2,5cm.

- Rdzenie żelbetowe o  wymiarach 24x24cm, wylewane na budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojone podłużnie i poprzecznie stalą A-IIIN (RB 500W). Otulina zbrojenia 2,5cm.

Strop (antresola) wylewany na ścianach murowanych za pośrednictwem wieńca żelbetowego. Strop o grubości 20 cm z betonu C25/30 (B30),  zbrojony stalą   A-IIIN (RB 500W). Otulina zbrojenia dolnego 2,5cm, otulina zbrojenia górnego 2,5cm /REI60/

Uwaga: Przed zabetonowaniem stóp fundamentowych i ław fundamentowych należy ułożyć instalację odgromową i wyrównawczą oraz wyprowadzić powyżej górnej płaszczyzny stropu.  Instalację wykonać należy zgodnie z projektami branżowymi instalacji.

Wszystkie prace, na każdym etapie, muszą być wykonywane zgodnie z projektem, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót.

Projekt organizacji musi uwzględniać zachowanie stateczności konstrukcji na każdym etapie jej realizacji.

Podczas prac betoniarskich należy mieć na względzie ograniczenie skurczu betonu zwłaszcza przy wykonywaniu stropów i prac fundamentowych, poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków i odpowiedniego stosu okruchowego kruszywa. Dodatkowo ograniczenie skurczu jest także możliwe poprzez zachowanie odpowiedniego reżimu technologicznego robót betoniarskich – odpowiednie zagęszczenie mieszanki i staranna pielęgnacja betonu.

Przerwy robocze powinny być zaplanowane przed rozpoczęciem robót betoniarskich. Układ planowanych przerw roboczych powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi normami i instrukcjami.

Przed rozpoczęciem prac związanych z robotami betoniarskimi i zbrojarskimi wykonawca jest zobowiązany przeanalizować całą dokumentację projektową. Wszelkie otwory i przejścia instalacyjne należy zweryfikować z projektami instalacji oraz odpowiednimi projektami branżowymi.

W okresie zimowym roboty betoniarskie powinny być prowadzone z zachowaniem starannej ochrony betonowanych powierzchni przed nagłymi spadkami temperatury. Zaleca się stosowanie mieszanki betonowej wzbogaconej o odpowiednie domieszki podnoszące odporność beton na wpływ niskich temperatur.

Kontrolę jakości betonu należy zlecić niezależnemu laboratorium.

Przed przystąpieniem do każdego etapu betonowania należy upewnić się, czy zostały zamontowane wszystkie urządzenia które mają zostać wykonane w betonowanym elemencie lub mocowane do elementów stalowych (np. elementy instalacji kanalizacyjnej, wpusty podłogowe punktowe i liniowe itp.) zgodnie z projektami innych branż a także sprawdzić ich działanie oraz wszelkiego rodzaju połączenia.

Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, pod kierownictwem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP

Materiały stosowane do budowy winny posiadać aprobaty dopuszczalności do stosowania w budownictwie.

Zgodność wymiarów stanu istniejącego sprawdzać na budowie każdorazowo przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót.

W przypadku stwierdzenia warunków innych niż określone w projekcie lub niejasności należy kontaktować się z projektantem.

Ogrodzenie

Zaprojektowano fundamenty prefabrykowane pod ogrodzenie panelowe z betonu C30/37 W8, F100, na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10cm. Posadowione na głębokości 1,1m poniżej poziomu terenu. Zaprojektowano prefabrykowane fundamenty w kształcie litery L o wymiarze 1,0m. Grubość elementu 25cm, grubość płyty dennej 25cm.

Fundament prefabrykowany sięga na całej długości 0,7m ponad teren.

Pod fundamentem należy zagęścić istniejący grunt (do głębokości 0,5m) do Id=0,9

W przypadku natrafienia na grunt nienośny, należy wybrać grunt do poziomu gruntu nośnego i uzupełnić gruntem nośnym o zagęszczeniu Id=0.9.

W fundamentach należy zamontować akcesoria do montażu paneli ogrodzeniowych. W fundamentach należy zamontować akcesoria do montażu i transportu wg wytycznych firmy prefabrykującej (dostarczającej) fundament.

W narożach ogrodzenia zaprojektowano fundament wylewany w celu uniknięcia kolizji.

Fundament pod bramy rozwiewne o wymiarach - 1,0x1,0x,1,20m, wykonane z betonu C25/30 (W8, F100)  na podkładzie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Fundament zbrojony siatką fi 12 co 15cm dołem i górą (stal A-IIIN (RB500W).

Poziom posadowienia - 1,20m p.p.t.

Fundament pod bramy przesuwne należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy bramy. W projekcie zaprojektowano fundamenty pod bramy 5m wykonane z betonu C25/30 (W8, F100) na podkładzie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Fundament zbrojony siatką fi 12 co 10cm oraz fi 12 co 12cm, dołem i górą (stal A-IIIN (RB500W).

Poziom posadowienia - 1,20m p.p.t.

Przy bramach przesuwnych zaprojektowano jako uzupełnienie panelowego ogrodzenia, ścianę żelbetową grubości 30cm, wylewaną na budowie z betonu C30/37 (W8, F100), zbrojone stalą AIIIN (RB500W).

Fundament pod kolczatkę zaprojektowano z betonu C25/30 (W8, F100) na podkładzie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Fundament zbrojony zgodnie z rysunkiem stalą A-IIIN (RB500W).

Konstrukcje prefabrykowane powinny być wykonane i montowane przez wykwalifikowany personel oraz zgodnie z projektem warsztatowo – montażowym przygotowanym przez dostawcę elementów konstrukcji w uzgodnieniu z wykonawcą robót.

Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, pod kierownictwem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Materiały stosowane do budowy winny posiadać aprobaty dopuszczalności do stosowania w budownictwie.

Zgodność wymiarów stanu istniejącego sprawdzać na budowie każdorazowo przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót.

W przypadku stwierdzenia warunków innych niż określone w projekcie lub  niejasności należy kontaktować się z projektantem.

5.1.	Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię pielęgnacji betonu zatwierdza Inspektor Nadzoru Projektu, po
otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później niż 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te będą zawierać w szczególności harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a także jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1.	Dozowanie składników

Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. Podawanie składników mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgodą Inspektora Nadzoru Projektu.

5.1.2.	Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora Nadzoru. Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwę wytwórni betonu,

- numer seryjny atestu,

- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody

-                            numer rejestracyjny samochodu,

- nazwę i lokalizację miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamówienia,

- rodzaj i ilość dodatków i domieszek,

- ilość mieszanki betonowej,

- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1,

- godzinę dostawy betonu na miejsce,

- godzinę rozpoczęcia rozładunku,

- godzinę zakończenia rozładunku.

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Projektu komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3.	Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu Wykonawca sprawdzi podłoże pod względem nośności założonej w Projekcie. Podłoże będzie równe, czyste i odwodnione. Beton będzie rozkładany w konsystencji wilgotnej w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Projektu. Zagęszczenie podkładów odbywać się będzie za pomocą

zagęszczarek płytowych.

5.1.4.	Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.1.5.	Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej będzie zgodne z Projektem. Jeżeli Projekt nie określa tego szczegółowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania będzie starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

-wyrównanie powierzchni betonu,

-w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniżej poziomu terenu usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

-obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,

-ułożenie materiałów uszczelniających w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniżej poziomu terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie węży PCV wypełnianych iniekcją cementową lub taśm ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu należy konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dłużej niż 3 godziny. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

5.1.6.	Pobranie próbek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania.

5.1.7.	Użycie zapraw

Wykonawca użyje zapraw cementowych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.

5.2.	Warunki pogodowe betonowania

5.2.1.           Temperatura otoczenia

Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Projektu ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie poniżej +5°C.

5.2.2.	Zabezpieczenie podczas opadów.

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.3.	Pielęgnacja betonu

5.3.1.	Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3.2.	Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3.3.	Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas dużych upałów.

5.3.4.	Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania.

5.4.	Wykończenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię

-krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2cm

-pęknięcia są niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

-pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu

-równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna   odpowiadać   wymaganiom   normy   PN-69/B-10260   tj.   wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm

5.5.              Rusztowania, szalunki i deskowania

5.5.1.	Postanowienia ogólne

Wykonanie rusztowań, szalunków i deskowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji.

Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.

5.5.2.	Projekt Techniczny rusztowań i jego zatwierdzenie

Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru projekty deskowań, rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji.

5.5.3.	Warunki wykonania rusztowań

-Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak  wykonane, aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania.

-Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie, bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań.

-Inspektor Nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod wzglądem BHP i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.

-Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo - badawcze.

-Do łączenia elementów rusztowań należy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakrętkami wg PN-86/M-82144.

-Ściągi do usztywnienia rusztowań należy wykonywać ze stali okrągłej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakrętki rzymskie napinające wg PN-57/M-82269

- Materiały do zabezpieczenia przed korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A.

- Dostęp do rusztowań. Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowań. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami o wysokości co najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 0,15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna się odbywać w hełmach ochronnych, również pracownicy znajdujący się pod rusztowaniami powinni mieć hełmy. Podczas pracy należy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze.

5.6.	 Deskowania

5.6.1.	Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą

5.7.	Dylatacje konstrukcji żelbetowych

Na styku nowoprojektowanych fundamentów z istniejącymi należy zapewnić dylatację, którą należy wykonać ze styropianu grubości 2cm. Dylatacje ścian oporowych oraz fundamentu pod zespół elektroenergetyczny należy wykonać wg poniższych wymogów:

- przed betonowaniem konstrukcji osadzić w miejscu dylatacji wkładkę styropianową grubości 1cm,

- po rozszalowaniu elementu usunąć styropian i w powstałą szczelinę wcisnąć sznur PE i uzupełnić preparatem trwale plastycznym.

5.8.	Zalecenia wytwórcy konstrukcji drewnianej ścian

Posadowienie budynku należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, z uwzględnieniem warstw izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.

Dopuszczalne odchyłki posadowienia płyty fundamentowej

Odchylenie poziomu fundamentu lub poziomu ścian fundamentowych w stosunku do poziomu projektowanego:

- +/- 1/300 długości fundamentu lub ściany, lecz nie więcej niż 10 mm

- odchylenie osi ściany fundamentowej w planie +/- 10 mm

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania

6.1.1.	Zakres kontroli

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartość powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- nasiąkliwość betonu,

- odporność betonu na działanie mrozu,

- przepuszczalność wody przez beton.

Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.

6.1.2.	Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:

-20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,

-1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3.	Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki w ilości określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:, 1 próbkę na 50m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150x150x150mm spełnia następujące warunki: a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15

Ri min>(RbG

gdzie:

Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożone z n   próbek

a - współczynnik zależny od liczby próbek n (wg tabeli),

RGb        - wytrzymałość gwarantowana.

| Liczba próbek n | α |
| --- | --- |
| od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do14 | 1,15 1,10 1,05 |

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki

Ri min RbG

R 1,2RbG

gdzie:

R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek

R - 1,64s   RbG

gdzie: s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n

s =

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2R , zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie

6.2.	Tolerancje wykonania konstrukcji żelbetowych

Następujące parametry geometryczne będą przedmiotem kontroli:

| Odchylenia | Dopuszczalne odchyłki [mm] |
| --- | --- |
| Przesunięcie punktów charakterystycznych płyty fundamentowej w poziomie | ±10 |
| Odchylenie płaszczyzn i krawędzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na długości lub powierzchni elementu pomiędzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie | ±5 ±10 |
| Całkowita wysokość konstrukcji | ±50 |
| Całkowite odchylenie konstrukcji od pionu | ±30 |
| Wysokość kondygnacji | ±20 |
| Wysokość spocznika względem stropu | ±10 |
| Przekrój elementów (słupy, belki, ściany, płyty, stopnie schodowe) | +8;-3 |
| Długość i rozpiętość elementów | ±20 |
| Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu położenie parapetu w pionie położenie otworu w poziomie | ±20 ±10 ±20 |
| Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm wymiar otworu w rozmiarze 50cm i większym położenie otworu | ±10 ±20 ±20 |

6.3.	Kontrola deskowań

Kontrola deskowań obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją użytkowania deskowań wielokrotnego użycia,

-sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z

- dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją)

- sprawdzenie materiału użytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

7.	Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu i zaprawy.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne

8.2.	Rodzaje odbiorów

Odbiorom podlegają:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbiór rusztowań deskowań- przed rozpoczęciem betonowania,
- jakość i pozycja zbrojenia

- odbiór wykonanych konstrukcji betonowych.

- pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczenie podłoża, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną, W cenę jednostkową wliczone jest również wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań , rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów jak również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek i t.p.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne.  Kruszywa skalne.  Podział,  nazw i określenia

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości

4.      PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton

- PN-88/B-06250 Beton zwykły

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

7.       PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu

na ściskanie

8.       PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie

za pomocą młotka Schmidta typu N

9.      PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10.    PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne

- PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych

13.    PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych

14.    PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego

15.    PN-78/B-06714/16  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  kształtu ziarna.

16.    PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

17.    PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

18.    PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

19.    PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

20.    PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

- PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

S 01.04  		KONSTRUKCJE STALOWE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji stalowych budowy zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budową ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych:

- Zadaszenia istniejącego patio budynku nr XXX:

- Rozbiórka pokrycia attyki

- Słupów, kratownic, dźwigara, stałych, systemowych żaluzji oraz systemowego przeszklenia patio.

- Odwodnienia zadaszenia patio.

- Systemowe żaluzje np. firmy YAWAL SUN PROTECTION.

- Konstrukcji stalowej budynku magazynowego:

- S – słup

- Br – ryglówka

- Bw – belka oczepowa

- K – kratownica

- PŁ- płatwia dachowa

- Ściany antresoli wypełnione siatką na ruszcie z konstrukcji stalowej.

- Ściany zewnętrzne płyta warstwowa (rdzeń izolacyjny) gr. 175mm np. KS1000FH,

- Systemowych stalowych konstrukcji ogrodzeń, bram, furtek i kolczatki.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.    MATERIAŁY

2.1. Materiały:

Stal konstrukcyjna S235JR

2.2. Zadaszenie patio:

Pokrycie systemowe zadaszenie szklane o ciężarze do 0,4 kN/m2

Elementy ścienne zadaszenia patio /żaluzje stałe montowane do konstrukcji zadaszenia/.

Farby ogniochronne odpowiednie do zakładanej klasy nośności ogniowej elementu (R-30)

Farba przeciwrdzewna cynkową lub miniową;

Farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania.

2.3. Budynek magazynowy:

- Słupy stalowe o profilu HEA240 ze stali S235JR

- Ryglówki z rur RK120x4

- Śruby hakowe.

- Płyty warstwowe.

- Systemowe łączniki do płyt warstwowych.

- Belka oczepowa z RK120x4.

- Kratownice i płatwie stalowe konstrukcji dachu.

- Stężenia dachowe (połaciowe).

- Podkonstrukcje pod urządzenia instalacyjne (waga do 100kg), - belki RK120x4.

- Konstrukcja schodów (biegi i spoczniki) - belki IPE160.

- Słupy schodów z profili stalowych RK120

2.4 Ogrodzenia

- Systemowe ogrodzenie panelowe.

- Systemowe panele z siatki zgrzewanej o oczkach 50x200mm.

- Słupki z rur stalowych zimnogiętych 40x60x3mm.

- Śruby hakowe z nakrętkami zrywalnymi.

- Zabezpieczenia przed kradzieżą mocowane na wkręty farmerskie.

2.5. Bramy:

- Przesuwna o długości w świetle przejazdu 4,8m.

- Przesuwna o długości 5,5m.

- Otwierana szerokości 2,5m.

- Typowy szlaban np. firmy FAAC B680H, o długości 5,20m, 7,16m oraz 3,73m.

- Kolczatka systemowa np. firmy CAME.

2.6. Inne

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek

- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

2.2.1. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.

Atest powinien zawierać:

- znak wytwórcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.2. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2.3. Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny:

- posiadać zaświadczenie jakości

- spełniać wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiałów

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń dostosowanych do ciężaru elementu montowanego, wysokości montażu oraz odległości miejsca montażu od placu składowego.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania.

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.

Zabezpieczenia ppoż – R30.

4.    TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

5.    WYKONANIE ROBÓT

Poszczególne konstrukcje należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym:

Zadaszenie patio:

Kratownice i ramy stalowe:

Tolerancja wykonania: Elementy konstrukcyjne wykonać wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Remontowych.

Konstrukcję zadaszenia patio stanowią ramy stalowe  (dźwigary) oraz kratownica stalowa w osi 3  wykonane ze stali S235JR.

Górny pas kratownicy z profili stalowych HEA220, pas dolny z profili HEA220.

Poszczególne elementy kratownicy łączone ze sobą za pomocą połączeń spawanych oraz na śruby zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie konstrukcyjnym.

Dźwigary stalowe zaprojektowano z profili HEA220 ze stali S235JR opartych za pośrednictwem słupków stalowych RK150x5 na istniejących rdzeniach w osiach D i H oraz za pośrednictwem słupów stalowych RK200x6 na istniejących słupach w osiach E i G. Dźwigar w osi 9 opiera się na istniejących rdzeniach w osiach D i H oraz w osi F.

Elementy ścienne zadaszenia patio /żaluzje stałe/ montowane do konstrukcji zadaszenia.

Zgodność wymiarów stanu istniejącego sprawdzać na budowie każdorazowo przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót. Przed zamawianiem konstrukcji stalowej dokonać pomiarów i sprawdzeń istniejącej konstrukcji

Poszczególne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone w klasie – R30 poprzez pokrycie farbami ogniochronnymi do wymaganej klasy nośności ogniowej elementu.

Elementy stalowe, po dokładnym oczyszczeniu do 2 stopnia czystości, zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi:

podkładowo 2-krotnie farbą przeciwrdzewną cynkową lub miniową;

nawierzchniowo 2-krotnie farbą chlorokauczukową ogólnego stosowania.

Wszystkie prace, na każdym etapie, muszą być wykonywane zgodnie z projektem konstrukcyjnym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót.

Projekt organizacji musi uwzględniać zachowanie stateczności konstrukcji na każdym etapie jej realizacji oraz zachowanie bezpieczeństwa dla istniejącej konstrukcji budynku.

Przed rozpoczęciem prac związanych z montażem elementów stalowych należy sprawdzić inwentaryzację stanu istniejącego i przeprowadzić weryfikację wymiarów podanych w projekcie do stanu zastałego. Ponadto należy ocenić stan istniejących elementów konstrukcyjnych w celu uniknięcia błędów przy zamówieniu prefabrykowanych konstrukcji stalowych oraz, w razie stwierdzenia uszkodzenia istniejących elementów konstrukcji, należy skontaktować się z projektantem. Przed wykonaniem robót należy zorganizować i zagwarantować bezpieczeństwo istniejącej konstrukcji budynku, a przede wszystkim nie należy składować materiałów i nowo projektowanych elementów na istniejących konstrukcjach dachu i stropodachu.

Konstrukcje stalowe powinny być wykonane i montowane przez wykwalifikowany personel oraz zgodnie z projektem warsztatowo – montażowym przygotowanym przez dostawcę elementów konstrukcji w uzgodnieniu z wykonawcą robót.

Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, pod kierownictwem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP

Materiały stosowane do budowy winny posiadać aprobaty dopuszczalności do stosowania w budownictwie.

Zgodność wymiarów stanu istniejącego sprawdzać na budowie każdorazowo przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót.

W przypadku stwierdzenia warunków innych niż określone w projekcie lub niejasności należy kontaktować się z projektantem.

Budynek magazynowy

Elementy konstrukcyjne wykonać wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Remontowych.

Słupy stalowe o profilu HEA240 ze stali S235JR osadzone w stopach fundamentowych. Słupy stalowe w rozstawie podstawowym 5,0m., w osiach 1 i 8 (szczyty hali) rozstaw, zróżnicowany. Połączenie ze stopami należy wykonać za pomocą sześciu śrub hakowych. Bezpośrednio do słupów należy mocować płyty warstwowe. Płyty warstwowe należy mocować do słupów hali oraz ryglówki wykonanej z rur RK120x4 za pośrednictwem systemowych łączników.

Belka oczepowa - w górnej części słupów należy zamontować  belkę oczepową z RK120x4.

Ścienne płyty warstwowe należy mocować do słupów hali oraz ryglówki wykonanej z rur RK120x4 za pośrednictwem systemowych łączników.

Płyty warstwowe układane w poziomie i przykręcane bezpośrednio do słupów w rozstawie co 5,00 m.

Dach: kratownice i płatwie stalowe.

Konstrukcję dachu stanowią prefabrykowane kratownice stalowe (dźwigary) wykonane ze stali S235JR. Dźwigary kratowe zaprojektowano w rozstawie 5,0m.

Pas górny kratownicy z profili stalowych HEA180, pas dolny z profili HEA160.

Poszczególne elementy kratownicy łączone ze sobą za pomocą spoin zgodnie z rysunkiem. Kratownice opierane są przegubowo (z jednej strony przegub przesuwny) na słupach stalowych za pomocą blach.

Płatwie stalowe o przekroju CE140 ze stali S235JR.

Stężenia dachowe (połaciowe) montowane w skrajnych przęsłach hali.

Podkonstrukcje pod małe urządzenia instalacyjne (waga do 100kg), należy wykonać jako belki RK120x4 spawane do płatwi.

Konstrukcję schodów (biegi i spoczniki) stanowią belki IPE160. Schody oparte są na słupach z profili stalowych RK120 i mocowane do posadzki. Elementy stalowe wykonane ze stali S235JR.

Poszczególne elementy konstrukcyjne głównej stalowej konstrukcji nośnej -  R30

Wszystkie prace, na każdym etapie, muszą być wykonywane zgodnie z projektem, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót. Projekt organizacji musi uwzględniać zachowanie stateczności konstrukcji na każdym etapie jej realizacji.

Konstrukcje stalowe powinny być wykonane i montowane przez wykwalifikowany personel oraz zgodnie z projektem warsztatowo – montażowym przygotowanym przez dostawcę elementów konstrukcji w uzgodnieniu z wykonawcą robót.

Elementy okładzin ściennych oraz dachowych powinny być montowane zgodnie z wytycznymi firmy produkującej dane elementy.

Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, pod kierownictwem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP

Materiały stosowane do budowy winny posiadać aprobaty dopuszczalności do stosowania w budownictwie.

Zgodność wymiarów stanu istniejącego sprawdzać na budowie każdorazowo przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót.

W przypadku stwierdzenia warunków innych niż określone w projekcie lub niejasności należy kontaktować się z projektantem.

Ogrodzenia

Ogrodzenie zewnętrzne od ulicy Połtyna i Wysokiej zgodne z zaleceniami Inwestora oraz z wymogami Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych OIN 5/2011, wysokość 2,63m.

Ogrodzenie należy wykonać z systemowych paneli z siatki zgrzewanej.

Należy zastosować wysokiej jakości ogrodzenia systemowe, montowane zgodnie z częścią graficzną projektu oraz wymaganiami obowiązujących w wojsku przepisów (Instrukcja o Ochronie Obiektów Wojskowych” sygn. OIN 5/2011).

Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej z prętów stalowych o średnicy 5mm  tworzących siatkę o oczkach 50x200mm.

Każdy panel z 4 przetłoczeniami na wysokości.

Wysokość ogrodzenia 2,63m ponad poziom terenu (licząc do najwyżej położonego drutu ostrzowego).

Montując ogrodzenie należy zachować odstęp w osiach słupów zalecany przez producenta wybranego systemu (w projekcie przyjęto 2500mm).

Siatka ogrodzenia mocowana do słupków wykonanych z rur stalowych zimnogiętych 40x60x3mm na śruby hakowe z nakrętkami zrywalnymi uniemożliwiającymi demontaż. Dolną krawędź siatki zamocować tak by znajdowała się w odległości nie większej niż 35mm od prefabrykowanych cokołów z elementów żelbetowych. Dodatkowo siatki zamocowane do cokołów na śruby hakowe osadzone w cokołach co 0,5m.

Zabezpieczenia przed kradzieżą mocowane na wkręty farmerskie.

Bramy:

- Przesuwna o długości w świetle przejazdu 4,8m.

Wysokość bramy równa z poziomem góry ogrodzenia. Dopuszczalne ugięcie bram 25mm.

Wypełnienie bram z prętów stalowych ø12 spawanych w rozstawie 47mm w świetle prętów.

Szlaban:

Należy zamontować typowy szlaban np. firmy FAAC B680H, o długości 5,20m. Ma on być sprzężony kolczatką np. firmy CAME.

Kolczatka jest konstrukcją spawaną wykonaną z profili oraz blachy stalowej. W jej wnętrzu znajduje się kanał odwadniający oraz ułożyskowany wałek z zamontowanymi co 10cm kolcami wykonanymi ze stali galwanizowanej.

Szlaban musi być wyposażone w czujniki otwarcia.

Wewnętrzne ogrodzenie pomiędzy kompleksem a placem ćwiczeń zgodne z wytycznymi NATO dokument AC/35-D/1030 ORAZ Ac/35-D/2001 –REV2 o wysokości2,55m.

Ogrodzenie składa się z dwóch części , fundamentowo-cokołowej oraz ażurowo stalowej.

Brama przesuwna o długości 5,5m.

Brama otwierana szerokości 2,5m.

Przebudowa istniejącego wjazdu przy ulicy Połtyna:

Dwa szlabany np. firmy FAAC B680H, o długości 7,16m oraz 3,73m, sprzężone kolczatką np. firmy CAME. Kolczatka jest konstrukcją spawaną wykonaną z profili oraz blachy stalowej. W jej wnętrzu znajduje się kanał odwadniający oraz ułożyskowany wałek z zamontowanymi co 10cm kolcami wykonanymi ze stali galwanizowanej. Przy bramie w istniejącym ogrodzeniu przy ulicy Połtyna znajdują się oprócz zaprojektowanych szlabanów i kolczatek dwa wysięgniki na czytnik oraz dwa odbojniki stalowe Ø120 je chroniące. Zamontowane na kotwy wklejane M16. Wszystkie słupki dla właściwej ochrony oraz widoczności należy zamówić w poziome paski koloru odblaskowego czarno-żółtego RAL 9005/1018.

Zabezpieczenie antykorozyjne

## Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powłokami malarskimi – zgodnie z wymaganiami opisanymi w projekcie.

## Powierzchnia elementów stalowych oczyszczona do stopnia czystości co najmniej Sa 21/2/ St 3 wg PN-ISO 8501 – 1, powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

Połączenia śrubowe

Styki montażowe – skręcane na śruby kl.8.8, niesprężane. W przypadku styków niesprężanych stosować dodatkową nakrętkę kontrującą, zabezpieczającą przed odkręcaniem się śrub.

W połączeniach niesprężanych pod nakrętką powinien pozostać co najmniej jeden zwój gwintu (nie licząc wybiegu gwintu) pomiędzy płaszczyzną docisku nakrętki a niegwintowaną częścią trzpienia.

Nakrętki powinny obracać się swobodnie na gwintach trzpieni śrub, co łatwo sprawdzić przy ręcznym scalaniu. Zestawy śrubowe, w których nakrętki nie obracają się swobodnie, uważa się za wybrakowane. W przypadku używania narzędzi mechanicznych może być stosowany jeden z następujących sposobów sprawdzania: ręczne scalanie kontrolne śrub z nakrętkami z każdego nowo otwartego pojemnika przed montażem, próbne sprawdzenie swobody obrotu nakrętek po uprzednim rozluźnieniu zestawów śrubowych. Nakrętki należy zakładać tak, aby ich oznaczenia były widoczne podczas kontroli po montażu. Łby śrub, podkładki, nakrętki powinny przylegać na całej powierzchni do łączonych części.

Połączenia spawane:

Poziom akceptacji wykonania prac spawalniczych –poziom jakości C wg PN-EN ISO 5817.

Przy długościach profili większych niż długości handlowe stosować styki spawane spoiną V na pełny przekrój. Klasa wadliwości złącza wg PN-EN ISO 5817 powinna być min. C. Pozostałe wymagania dotyczące jakości spoin i zakresu badań wg PN-EN 1090-2.

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obróbka spoin

- przetopienie grani

- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Ciecie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

Tolerancje wykonawcze:

Tolerancje wykonawcze i montażu powinny być zgodne z tolerancjami podstawowymi wg  EN 1090-2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować projekt montażu, zgodnie z regułami obliczeń, ze szczególnym uwzględnieniem stanów konstrukcji częściowo zmontowanej przy obciążeniach wykonawczych i innych.

5.1. Montaż konstrukcji

5.1.1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

- sprawdzić stan fundamentów, i podłoży przewidzianych do posadowienia konstrukcji stalowej istniejącego patio.

5.1.2. Montaż

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”.

W trakcie robót, należy stosować się do przepisów zawartych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych” (Dz. Ust. Nr 47 poz. 401)

O planowanym rozpoczęciu robót powiadomić projektanta z tygodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu istniejącego w stosunku do przyjętych w oparciu o przeprowadzone pomiary, należy wstrzymać roboty i niezwłocznie powiadomić projektanta.

Należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające odpowiednie aprobaty, świadectwa lub inne dokumenty wymagane przepisami. Przed zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami i zaleceniami producenta i ściśle stosować się do nich stosować.

5.2. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm.

Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.

Gruntowanie: Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta.

5.3.  Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta.

Metody nanoszenia materiałów malarskich:

-   malowanie pędzlem,

-   nanoszenie wałkiem,

-   natryskiwanie.

Powierzchnia elementów stalowych oczyszczona do stopnia czystości co najmniej Sa 21/2/ St 3 wg PN-ISO 8501 – 1, powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.

## 6.2. Zakres kontroli badań:

### Materiały

Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta:

- Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy

- Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości

- Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie

- Ważność terminów gwarancyjnych stosowania

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości

### 6.3 Elementy stalowe

Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.

- Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzanie elementów stalowych,

- sprawdzanie wymiarów konstrukcji,

- sprawdzanie połączeń,

- sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

- Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,

- sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale

mocowane,

- sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,

- Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu,

- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy

- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu

- wykonanie i kompletność połączeń

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7.    OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00.00).

Obmiaru konstrukcji stalowej wykonuje się w tonach.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-00.00).

Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00).

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06200:2002          Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia

PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania  powierzchni.  Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.

S 01.05     ROBOTY MUROWE I ŚCIANKI DZIAŁOWE

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Wykonanie nowoprojektowanych ścian murowanych – zgodnie z projektem architektonicznym budynku magazynowego:

- Ściany fundamentowe

- Ściany przyziemia

- kominy wentylacji grawitacyjnej

Ponadto w zakres prac wchodzi naprawa uszkodzonych murów związana z montażem zadaszenia patio.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w Specyfikacji ST  00.00 Wymagania ogólne.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne.

- Materiały

- Bloczki betonowe gr. 24cm wytrz. 20MPa ,

- Bloczki Silka E24 klasy 20 gr. 24cm

- Cegła Silka gr. 12cm.

- Zaprawa cementowo wapienna M12

- Zaprawa cementowo wapienna M7

- Typowy systemowy pustak ceramiczny wentylacyjny np. 188x188x220 1A Leier.

- Nadproża prefabrykowane typu L19.

Inne:

- Cement montażowy Ceresit CX5; CX15

- Piasek do zapraw

- Stalowa siatka cięto – ciągniona

2.1.	Woda

Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.

2.2.	Dostawa materiałów na Plac Budowy

Każda dostawa cegieł na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty:

- nazwę dostawcy,

- numer identyfikacyjny zamówienia,

- nazwę i adres Placu Budowy,

- nazwę producenta,

-   specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia,

- klasę cegły,

- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności,

- protokoły kontroli jakości.

3.      Sprzęt

Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji służą:

- betoniarki

- kielnie

- piony murarskie

- poziomnice

- poziomnica wężowa

- młotek murarski

- sznurek murarski

- kątowniki murarskie

- lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.      Transport

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5.      Wykonanie robót

5.1.    Wymagania ogólne wykonania robót murowych.

Ściany murowane:

Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych gr. 24cm wytrz. 20MPa ,

na zaprawie cementowo wapiennej M12

Ściany przyziemia część biurowo-socjalna z bloczków Silka E24 klasy 20 gr. 24cm, na zaprawie cementowo wapiennej M7 oraz cegła Silka gr. 12cm.

Ściany antresoli wypełnione siatką na ruszcie z konstrukcji stalowej słupek 6x8cm. Zamocowane po zamontowaniu centrali wentylacyjnej.

Ściany zewnętrzne płyta warstwowa (rdzeń izolacyjny) gr. 175mm np. KS1000FH, konstrukcja stalowa RK120X4, słup HEA240 zgodne z opracowaniem części konstrukcyjnej. RAL 7023

Przewody wentylacji grawitacyjnej - Typowe systemowe- pustak ceramiczny wentylacyjny np. 188x188x220 1A Leier.

Ściany fundamentowe wykonać z pustaków betonowych fundamentowych grubości 24cm (M20, zaprawa M5)

Ściany nadziemne murowane z pustaków wapienno – piaskowych, grubości 24cm M20, na zaprawie cementowo – wapiennej M5.

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi w ścianach murowanych należy wykonać nadproża prefabrykowane typu L19. Minimalne oparcie nadproża typu L19 wynosi 10cm.

Roboty murarskie dla ścian wszystkich poziomów należy wykonać kategorią A wykonania robót.

Wszystkie prace, na każdym etapie, muszą być wykonywane zgodnie z projektem, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”.

W trakcie robót, należy stosować się do przepisów zawartych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych” (Dz. Ust. Nr 47 poz. 401)

W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu istniejącego w stosunku do przyjętych w oparciu o przeprowadzone pomiary, należy wstrzymać roboty i niezwłocznie powiadomić projektanta.

Należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające odpowiednie aprobaty, świadectwa lub inne dokumenty wymagane przepisami. Przed zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami i zaleceniami producenta i ściśle stosować się do nich stosować.

Murowanie ścian prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. Nie dopuszcza się stosowania cegieł kilku rodzajów. Zachować regularne wiązanie i grubość spoin. Spoiny są dokładnie wypełnione zaprawą i mają grubość 10 mm, Spoiny są wykonane starannie i wypełnione do lica muru, wklęsłe, przygotowane do malowania ściany bez tynkowania. Usunąć na bieżąco nadmiar zaprawy i odczyścić lico cegieł. Pod pierwszą warstwę cegieł ułożyć pas izolacji z papy. Ściany działowe łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi poprzez bruzdę i zbrojenie prętem w spoinie co czwartą warstwę cegieł. Styk wyrównać zachowując wymagania estetyczne ściany malowanej.

5.2. 	Roboty murarskie

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów.

W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy cegieł przez cegły warstwy górnej z przesunięciem cegieł obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm.

Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem zgodności z projektem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp.

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy.

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować spoiny poziome  gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501.

6.           Kontrola jakości

6.1.        Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji S.00.00. Reszta jak poniżej.

Należy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową.

6.2.         Zasady kontroli jakości robót.

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych należy do Wykonawcy. W szczególności podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna

- badanie materiałów

- sprawdzenie prawidłowości wiązania w murze w stykach murów i narożnikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia

- sprawdzenie poziomowości warstw pustaków

- sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających

Kontrola jakości prac obejmuje:

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów.

- kontrolę jakości wykonania konstrukcji przed jej zakryciem z uwagi na sztywność i statykę, montaż drzwi, okien, armatury,

- odchylenie zmontowanej ściany od pionu nie może przekraczać 3mm na jej wysokości, a w poziomie 10mm na całej długości,

- czy powierzchnie ściany nie mają wypukłości i wklęsłości widocznych z odległości 1m?

- czy złącza elementów są niewidoczne naroża i styki z ościeżnicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odchylenie wymiarów styków z posadzką i sufitem nie powinno być zauważalne z odległości 1m?

Kontrola ścian murowanych: zgodnie z kryteriami:

- regularność wiązania, rodzaj użytej zaprawy, odchylenia grubości spoiny 2mm, odchylenia od poziomu nie mogą przekraczać 2 mm na całej długości ściany,

- odchylenie powierzchniowe ścian nie powinno być większe niż 5mm na odcinku 1m w każdym kierunku oraz 10mm dla całej ściany, sprawdzenia dokonać przy użyciu łaty długości 2m oraz niwelatora laserowego,

- sprawdzenie czystości powierzchni ściany i wykonania styków ze ścianami konstrukcyjnymi.

Kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.07 Izolacje

Kontrola wykonania montażu ścianek kartonowo - gipsowych i systemowych obejmuje zgodność z projektem pod względem funkcjonalnym i zgodność ich montażu z wytycznymi producenta.

6.3.	Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm.

Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.

6.4.	Badanie materiałów.

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. 	Sprawdzenie Prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach.

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020

6.6.	Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia.

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.

Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości, co najmniej 1m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1mm, na z góry określonej partii muru.

6.7.	Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru.

Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.

6.8.	Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru.

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.

6.9.	Sprawdzenie poziomowości warstw pustaków.

Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10.	Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru.

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.

Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020

6.11.	Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych.

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz z ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN - 68/B -10020

6.12.	Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających.

Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą.

7.                 Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.

Do obliczania należności przyjmuje się m2 wykonanej konstrukcji murowej, ścianek działowych i ścianek systemowych, wykonanie nadproży z belek stalowych  i prefabrykowanych – m,

Ilości przewidywanych prac murowych ujęto w Przedmiarze Robót.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest:

1m2 - wykonania konstrukcji murowej,

1m2 – wykonania ścianek działowych,

1m – założenia belek nadproży i podokienników.

8.	Odbiór robót

Odbiór robót murowych podlega zasadom Odbioru Częściowego według zasad podanych w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne.

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych w odniesieniu do procedury kontroli jakości.

9.	Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji murowych, ścianek działowych i systemowych, wykonanie uzupełnień murów, wykonanie nadproży i konstrukcji stalowych mocowanych w murze zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiórką.

10.	Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze  spełnieniem postanowień poniższych dokumentów:

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.

3. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

4. PN-B-03002:1999    Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

5. PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.

6. PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

ST 01.07     IZOLACJE

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, akustycznych i cieplnych związanych z budową:

- zadaszenia patio budynku nr XXX,

- budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.                  Materiały

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.2.	Rodzaje materiałów izolacyjnych:

Zadaszenie patio:

# Izolacje pionowe przeciwwilgociowe:

-emulsja bitumiczna do gruntowania np. Alplol AH 740

-bitumiczna masa uszczelniająca np. AH 741

Hydroizolacje:

-np. IZOHAN IZOBUD WM,

Budynek magazynowy

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe:

-emulsja bitumiczna do gruntowania np. Alplol AH 740

-bitumiczna masa uszczelniająca np. AH 741

-folia kubełkowa

Izolacja pozioma:

-emulsja bitumiczna do gruntowania np. Alplol AH 740

-bitumiczna masa uszczelniająca np. AH 741

-folia PE gr. 0,8mm

Hydroizolacje:

-np. IZOHAN IZOBUD WM, WODER DUO,

Paroizolacja:

-folia PE gr. 0,2mm

Termoizolacja:

- płyta warstwowa (rdzeń izolacyjny) gr. 175mm np. KS1000FH

- wełna mineralna ROCKSONIC SUPER o gr. 100mm

- płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12cm

- płyta warstwowa (płyto dachówka, rdzeń izolacyjny pokrycie blacha) gr. 12cm

Ogrodzenie:

# Izolacje pionowe przeciwwilgociowe:

-emulsja bitumiczna do gruntowania np. Alplol AH 740

-bitumiczna masa uszczelniająca np. AH 741

Środki gruntujące, łączniki i akcesoria:

Wykonawca zastosuje jedynie łączniki i akcesoria montażowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawcę poszczególnych materiałów.

3.	Sprzęt

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału.

Zastosować rusztowania i dla prac na wysokościach.

4.	Transport

4.1.	Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

4.2.	Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”

Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podkłady w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nanoszenia podkładów nie może być niższa niż 5°C. Wykonawca ułoży każdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentów.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas układania materiałów nie może być niższa niż 5°C. Materiały rolowe będą dostarczone na miejsce wbudowania nie później niż 3 dni przed ułożeniem i w miarę możliwości zostaną rozwinięte. Jeżeli szczegółowe wytyczne nie przewidują inaczej, materiały rolowe będą układane z zakładem, co najmniej 100mm dla materiałów łączonych i 200mm dla materiałów układanych na zakład. Naroża wklęsłe będą wykładane papą na klinach wysokości co najmniej 50mm.

5.2.	Budynek magazynowy

Zgodnie z projektem należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome, hydroizolacje we wskazanych pomieszczeniach, paraizolacje i termoizolacje:

Ściana zewnętrzna: płyta warstwowa (rdzeń izolacyjny) gr. 175mm np. KS1000FH

Ściana wewnętrzna: np. wełna mineralna ROCKSONIC SUPER o gr. 100mm

Ściana fundamentowa: płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstradowanego XPS gr. 12cm

Dach: płyta warstwowa (płyto dachówka, rdzeń izolacyjny pokrycie blacha) gr. 12cm

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne dokładnie zaizolować: w grubości muru pianką pęczniejącą, a od zewnątrz bitumiczna masą szpachlową.

Wykonawca zastosuje jednorodne rozwiązania systemowe.

Prace izolacyjne wykonać zgodnie instrukcjami producentów użytych materiałów.

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ścianę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć przepustami o odporności pożarowej EI 60.

5.3. 	Zadaszenie patio i ogrodzenia.

Zgodnie z projektem należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome.

Wykonawca zastosuje jednorodne rozwiązania systemowe.

Prace izolacyjne wykonać zgodnie instrukcjami producentów użytych materiałów.

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ścianę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć przepustami o odporności pożarowej EI 60.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

6.2.	Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

- sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów,

- sprawdzenie jakości podłoży i prawidłowości wykonania podkładów,
-sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw.

6.3.	Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.	Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

7.2.	Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2

8.	Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2.	Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem izolacji podlegają:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi wstępnemu

- odbiorowi końcowemu

9.	Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiałów

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża

- zagruntowanie podłoża

- wykonanie izolacji wraz z ochroną

- uporządkowanie stanowiska pracy

10.	Przepisy związane

10.1.	Normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.

ST 01.08    POKRYCIA DACHOWE

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje wykonanie:

- pokrycia dachu zadaszonego patio budynku nr XXX oraz dachu budynku magazynowego,

- rynny, rur spustowych oraz obróbek blacharskich dachów oraz parapetów zewnętrznych okien z blachy powlekanej.

1.4.	Określenia podstawowe

pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej układanych i mocowanych do konstrukcji dachu

obróbki blacharskie – zabezpieczenia dekarskie krawędzi pokrycia dachu, gzymsu, pasa nadrynnowego oraz okien blachą powlekaną.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.	Materiały

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.2.	Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną są:

Zadaszenie patio:

- systemowe podgrzewane przeszklenie np. firmy YAWL FA 50N.

- specjalistyczne plastyczne taśmy izolacyjne

- systemowe listwy wykończeniowe.

- masa uszczelniająca RAL 7015

- blacha ocynkowana 0,55mm, powlekanej RAL 9022 jasny szary

- rury spustowe i rynny - ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50µm) RAL 7015

Budynek magazynowy:

- płyto dachówka z rdzeniem izolacyjnym pokryte blachą, gr. 120mm np. KS1000RW. RAL 7015.

- rury spustowe i rynny wykonane ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50µm) RAL zgodny z istniejącym

- blacha ocynkowana gr. 0,55mm proszkowo malowanej

- specjalistyczne plastyczne taśmy izolacyjne

- systemowe listwy wykończeniowe

- masa uszczelniająca RAL 7015

2.3.	Środki gruntujące, łączniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta.

3.	Sprzęt

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału: palniki gazowe, lutownice, maszyna do gięcia i cięcia blachy.

4.	Transport

4.1.	Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

4.2.	Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

5.2. Zadaszenie patio:

Zadaszenie patio jest konstrukcją stalową z podgrzewanym przeszkleniem

Konstrukcję zadaszenia istniejącego patio stanowią ramy stalowe  (dźwigary) oraz kratownica stalowa w osi 3,

Rury spustowe i rynny wykonane ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50µm) RAL zgodny z istniejącym

Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej  gr. 0,55mm proszkowo malowanej

Uwaga: do uszczelniania styku połaci dachu ze ścianami  należy użyć specjalistycznych plastycznych taśm izolacyjnych i systemowych listew wykończeniowych. Styki wykończyć masą uszczelniającą RAL 7015.

5.3. Budynek magazynowy:

Zadaszenie budynku płyto-dachówka z rdzeniem izolacyjnym pokrytych blachą, gr. 120mm np. KS1000RW. RAL 7015.

Konstrukcję dachu stanowią prefabrykowane kratownice stalowe (dźwigary) w rozstawie 5,0m.

Spadek dachu 10º. Na dachu wzdłuż kalenicy należy zainstalować stalową systemową linę do zaczepiania.

Uwaga: do uszczelniania styku połaci dachu ze ścianami i kominami należy użyć specjalistycznych plastycznych taśm izolacyjnych i systemowych listew wykończeniowych. Styki wykończyć masą uszczelniającą RAL 7015

Parapety okien wykonane z blachy ocynkowanej 0,55mm, powlekanej RAL 9022 jasny szary

Rury spustowe i rynny ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50µm) RAL 7015.

5.3.	Zasady wykonania robót pokryć dachowych

5.3.1.	Zabezpieczenie dachu przed deszczem w trakcie robót

Wykonawca przystąpi do robót pokrycia dachowego z zachowaniem możliwości zabezpieczenia robót dachowych i odsłoniętej konstrukcji dachu na wypadek deszczu przez jej tymczasowe pokrycie folią zabezpieczającą i odpowiednią plandeką tak by odprowadzić wodę deszczową poza budynek. Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C dla lepików na gorąco i +10°C dla lepików na zimno, podczas wiatru poniżej 10m/s. Roboty pokrywcze blachą prowadzić przy temperaturze nie niższej niż +5°C, na podłożu bez oblodzenia i szronu.

5.3.2.	Podłoża

Podłoża wykonane będą z czystych, nie zabrudzonych konstrukcji.

5.3.3.	Roboty pokrywcze

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogów podawanych przez producenta zastosowanego materiału, ze zwróceniem szczególnej uwagi na usytuowanie i kształt zakładów, ilość i rozmieszczenie łączników oraz inne warunki technologiczne układania systemowego pokrycia dachu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe wytyczne sposobu montażu poszczególnych materiałów i zastosuje wszystkie niezbędne środki przewidziane przez producenta w danym systemie dla zapewnienia wymaganej jakości prac.

Przed przystąpieniem do układania warstw pokrycia dachowego należy wykonać wszystkie roboty poprzedzające polegające na montażu kominów wentylacyjnych, wywietrzników, instalacji odgromowej i elementów mocowania opierzeń blacharskich (osadzenie kołków lub klocków). Podłoże powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem od deszczu.

5.4.	Roboty blacharskie

Roboty blacharskie można wykonywać w warunkach przy temperaturze powietrza nie niższej od -5°C przy wietrze poniżej 10m/sek, w dzień suchy bez opadów deszczu i śniegu. Robót nie można wykonywać na oblodzonych i zanieczyszczonych podłożach. Do mocowania pokrycia do podłoży należy zastosować łączniki określone przez producenta wybranego systemu. Styk dachu ze ścianami i attykami uszczelnić obróbkami blacharskimi przez ułożenie blachy na wierzchu pokrycia i obróbką dwuczęściową - z dwu nachodzących na siebie pasów blachy, z których jeden jest zamocowany do ściany, a drugi przyklejony do pokrycia dachu. Złącza blach wykonać na rąbki leżące.

6.                  Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

6.2.	Kontrola jakości

Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje:

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów

- ocenę przygotowania podłoży:

-ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami

- sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków

- ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne

6.3.	Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.	Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest:

dla pokryć dachowych 1 m2

dla obróbek blacharskich 1 m2

dla rynien i rur spustowych 1 m

8.	Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2.	Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży)

- odbiorowi wstępnemu

- odbiorowi końcowemu

9.                  Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania  ogólne"

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostawa materiałów

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie i mocowanie pokrycia

- uporządkowanie stanowiska pracy

Obróbki blacharskie:

- przygotowanie podłoża,

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu,

- zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy,

10.    Przepisy związane

1.PN-807B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

2.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

3.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania techniczne przy odbiorze.

4.PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podział i wymagania.

ST 01.09        PODŁOGI I POSADZKI

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Wykonanie podłoży i posadzek w budynku magazynowym:

- Wielobarwna posadzka epoksydowa w magazynie.

- Płytki typu gres w pozostałych pomieszczeniach.

1.4.             Określenia podstawowe

Podłoga - poziomy element wykończenia wnętrz budynku, płyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposób, aby po górnej powierzchni mógł odbywać się ruch ludzi, zwierząt lub środków transportu.

Warstwy podłogi opisane są na rysunkach projektu w części architektonicznej.

Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym wykończeniem.

Podłoże - element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłóg.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne

1.5.          Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.              Materiały

2.1.          Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

- gress 4 klasa ścieralności przeciwślizgowe R9

- fuga np. ARTIS,

- zaprawa klejowa uelastyczniona.

- studnia bezodpływowa np. firmy Wavin Tegra 425.

- kompletny system wielobarwnych posadzek epoksydowych.

2.2.               Środki gruntujące, łączniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje środki gruntujące podłoża, łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta.

3.                   Sprzęt

3.1.                Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

3.2.               Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału, w tym:

Mieszarki do zapraw, wciągarki mechaniczne i wyciągi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i łaty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i łopatkowe, pompy do mieszanki betonowej, szlifierki, piły tarczowe, cykliniarki.

4.                   Transport

4.1.                 Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

4.2. 	    Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5.	    Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem pokryć należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu. Nie należy wykonywać spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału podkładowego i gruntującego.

5.2. 	Posadzka epoksydowa

Posadzkę należy wykonać ściśle według zaleceń wytwórcy zastosowanego systemu.

Masę epoksydową należy rozprowadzić wałkiem na odpowiednio przygotowanym podłożu.

Podłoże należy odkurzyć, usunąć wszystkie luźne fragmenty podkładów, do uzyskania jednolitej powierzchni.

Na podłoże betonowe nanieść należy grunt szczepny, a następnie zaprawę wyrównującą do punktowej naprawy ubytków.

Gotowe podłoże należy zagruntować i wykonać pokrycie powierzchni masą epoksydową.

W posadzce należy rozprowadzić kanalizację technologiczną zgodnie z zaleceniami producenta systemu, który powinien być obecny przy jej montażu.

Kanalizacja zaopatrzona w systemowe rewizje.

Montaż urządzeń wykonuje producent systemu, Wykonawca zobowiązany jest ściśle współpracować z przedstawicielami Producenta w trakcie realizacji obiektu.

5.3.	Posadzka z płytek typu gres

Roboty prowadzić w temperaturze ni niższej niż +5°C. Niezbędne spadki do kratek powinny być wyrobione w podłożu.

Płytki przyklejać gotowymi zaprawami klejącymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na podkładzie pacą zębatą.

Płytka na całej powierzchni powinna być ściśle połączona z podłożem.

Płytki na posadzkach podłogowych układać w karo, płytki na schodach układać zgodnie z kierunkiem stopni.

Spoiny równe o szerokości 3mm uzyskane przez krzyżyki dystansowe. Spoiny  wykonać po 5 dniach z gotowej masy do spoinowania w kolorze uzgodnionym  z Inspektorem Nadzoru. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo z odchyłką maksymalną 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, a nierówności powierzchni nie mogą być większe niż 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Przy ścianie posadzkę wykończyć płytkami cokołowymi układanymi zgodnie ze spoinami posadzki.

Posadzka schodów z płytek gres, antypoślizgowych, przeznaczonych do okładzin stopni schodowych.

5.4. 	     Izolacja przeciwwodna

W pomieszczeniach z kratkami wykonać izolację ze spadkiem 1,5( do kratek ściekowych, izolacja wywinięta na ściany na wysokość 30 cm i połączona (jeżeli występuje) z izolacją pionową przeciwwodną ścian.

5.5.             Wycieraczki

W przedsionkach wejściowych do budynku zamontować wycieraczki do butów.

5.6.                Inne zalecenia wykonawcze

Połączenia posadzek winny być wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jej mycie.

Góra wszystkich posadzek na kondygnacji winna znajdować się na jednakowym poziomie.

5.7.	Wykonanie posadzek

Wykonanie posadzek nastąpi według uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru technologii producentów materiałów posadzkowych oraz uzgodnionych dla każdego rodzaju materiałów kryteriów technicznych wykonania robót.

Do wykonania posadzek przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych i po wyschnięciu podłoża do wilgotności poniżej 3% (wagowo). Badania wilgotności przeprowadzić za pomocą papierów wskaźnikowych.

Temperatura w pomieszczeniach podczas robót nie powinna być niższa niż 10°C.

Pomiędzy podłożem a ścianami konstrukcyjnymi pozostawić szczelinę dylatacyjną szerokości 10mm, która jest zasłonięta listwami podłogowymi przyściennymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki wynosi 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

6.2.	Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów

- kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:

odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na długości całego pomieszczenia,

kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych,

- kontrolę okładzin z płytek ceramicznych, gresu, nierówność maksymalnie 3mm/2m, nierównomierne zagłębienie 2 sąsiednich

elementów max. 0.5mm, nierównomierność szerokości fug max. 1 mm,

- ocenę przygotowania podłoży:

- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami

- sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m

kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych dla wybranych rodzajów wykończenia.

6.3.	Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.	Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

7.2.              Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest:

- dla wszystkich rodzajów robót posadzkowych 1m2

- dla cokołów i obrzeży 1m

8.                 Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2.	Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży)

- odbiorowi wstępnemu

- odbiorowi końcowemu

9.                  Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podłoża,

- zmontowanie podłogi i cokołów,

- uporządkowanie stanowiska pracy

10.                       Przepisy związane

1.PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

2.PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

ST 01.12     OKŁADZINY ŚCIAN, SUFITY

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich i okładzinowych związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty obejmują:

Wykończenie wewnętrzne ścian budynku magazynowego:

Tynk ścian i stropu cementowo –wapienny wykończony gładzią gipsową.

Ściany w pomieszczeniach łazienki, technicznym, korytarzu wyłożone płytkami ceramicznymi do wysokości h=2,5m.

Naprawa tynków budynku XXX uszkodzonych w trakcie montażu konstrukcji stalowej zadaszenia.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne.

Powłoka tynkarska – powłoka ścian i sufitów wykonana z mieszanin kruszywa, spoiwa (cement, wapno, gips) i wody.

Okładzina – powłoka tynkarska, ceramiczna lub wykonana z innego materiału przeznaczona do pokrycia ścian i stropów.

1.5.              Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.                 Materiały

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.2.	Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną są:

- Gotowe zaprawy cementowo – wapienne M5÷7

- Gotowe mieszanki gładzi gipsowej.

- płytki ceramiczne glazurowane,

- kątowniki do zabezpieczenia narożników ścian i wykładzin ściennych,

- klej do glazury,

- gotowe mieszanki do napraw powłok tynkarskich.

2.3.	Woda

Wykonawca użyje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.

2.4.		Materiały gruntujące i inne akcesoria dla systemowych tynków i gładzi gipsowych.

- Środki gruntujące

- Siatka poliuretanowa

- Listwy prowadzące

- Wzmocnienia narożników

- Taśmy wzmacniające

Wykonawca dostarczy materiały i akcesoria należące do jednolitego systemu.

2.5.	Płytki ceramiczne

Płytki ścienne szkliwione, gatunek I,

Wygląd płytki uzgodnić z Użytkownikiem,

Nasiąkliwość po 24-godzinnym zanurzeniu max. 20%

Niedopuszczalne są jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodniej,

Zgodność wykonania z normami PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039

2.6.              Kleje, fugi, środki gruntujące i inne akcesoria dla płytek ceramicznych:

- środki gruntujące o dobrej przyczepności do podłoża

- dyspersyjna powłoka uszczelniająca do zastosowania w pomieszczeniach „mokrych”

-  taśma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem

-  wodoodporne zaprawa klejąca do płytek ściennych,

- fuga do płytek ceramicznych w kolorze szara biel, wodoszczelna,

-  listwy prowadzące, listwy narożnikowe i dylatacyjne

-  wzmocnienia narożników

Wykonawca zastosuje środki gruntujące, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je według instrukcji producenta zgodnie z rodzajem podłoża. Akcesoria w jednolitym systemie w całym obiekcie.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z klejami, fugami i środkami gruntującymi wynosi 14 dni.

Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

3.	 Sprzęt

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu wskazanego przez producenta stosowanego materiału.

Do montażu sufitów podwieszonych i wszelkich prac pokrywczych na wysokościach zastosować rusztowania i drabiny.

4.	Transport

4.1.	Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

4.2.	Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

Płytki należy przewozić ustawiając opakowania ściśle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu

5.	    Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne".

5.2.	Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace okładzinowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem.

5.3.	Zasady wykonania robót okładzinowych

5.3.1.	Prace przygotowawcze

Wykonywanie warstw wykładzin ściennych i stropów podwieszonych można rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu robót konstrukcyjnych oraz po montażu ścianek działowych.

5.3.2.	Wykonywanie robót wykładzinowych:

Montaż okładzin ściennych zostanie wykonany zgodnie z instrukcjami wytwórcy systemów ścian konstrukcyjnych i działowych.

6.	          Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

6.2.	Kontrola jakości robót tynkarskich

Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac zgodnie z: normą PN-70/B-10100 dla tynków, z następującymi wymogami: odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3mm na długości 2m, odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2mm na 2m długości, odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu max. 2mm na 2m długości,

6.3.              Kontrola jakości okładzin.

Kontrola jakości obejmuje następujące wymagania dla okładzin, ścian działowych gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszonych, które powinny spełniać wymagania techniczno - użytkowe dotyczące:

- odporności na uderzenia,

- nośności i sztywności,

-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej,

-trwałości eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola będzie obejmowała następujące wymagania:

- niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni lub krawędzi,

- -jakość powierzchni wg wymagań dla tynków gipsowych,

- grubość ścianek ±3 mm,

- odsunięcie okładzin od powierzchni zakrywanej ±5mm,

- położenie ścian na planie ±10mm

-wymogami szczegółowymi dla poszczególnych rozwiązań systemowych,

-sprawdzenie jednorodności gładkości powierzchni.

6.4.    	Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.                Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2

8.                 Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2.	Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają:

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży

-odbiorowi wstępnemu

-odbiorowi końcowemu

9.                 Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

  - Cena jednostki obmiarowej

9.2.1.           Tynki i okładziny

Cena jednostkowa obejmuje: tynki zewnętrzne i okładziny wewnętrzne:

- przygotowanie zapraw,

- dostarczenie materiałowi i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórka rusztowań,

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd, obudowa elementów instalacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- reperacje okładzin po dziurach i hakach,

- naprawy uszkodzeń powstałych w budynku XXX po montażu konstrukcji stalowej zadaszenia patio.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10.    Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

ST 01.13     STOLARKA

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej i drzwiowej  związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w  podpunkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje stolarkę okienną i  drzwiową, która jest ujęta w zestawieniach stolarki w projekcie architektonicznym

Zakres robót obejmuje wykonanie w budynku magazynowym:

- montażu okien i parapetów,

- montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

Wszystkie wymiary okien i drzwi powinny być wzięte z natury po wykonaniu budynku w stanie surowym.

1.4.	Określenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych  z jej użytkowaniem.

Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.

Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do zabudowania stolarką Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.	Materiały

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" Stolarka powinna być znakowana przez producentów:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczeństwa.

- tabliczką znamionową w przypadku drzwi przeciwpożarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją.

Należy bezwzględnie przed zamawianiem stolarki każdorazowo sprawdzić faktyczne wymiary otworów w naturze.

Stolarka powinna posiadać dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Stolarka okienna i drzwiowa – w.g. zestawienia stolarki

2.2.	Środki gruntujące, łączniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta.

2.3.	 Stolarka okienna

Stolarka okienna z profili PCV wg zestawienia stolarki okiennej

Wymiary okien dostosować do wymiarów w świetle węgarków.

Wymiary z natury powinien zdjąć przedstawiciel producenta lub firmy montującej okna.

Stolarka okienna powinna posiadać atesty dotyczące wymaganej w projekcie dźwiękoszczelności, izolacyjności termicznej i klasy bezpieczeństwa.

Wszystkie okna należy wyposażyć w nawietrzniki szczelinowe umieszczone w górnej części ościeżnicy lub ramy okiennej.

2.4. 	Stolarka drzwiowa

Drzwi wiatrołapu izolowane termicznie, szklone szkłem zespolonym dwuszybowym u=1,7W/(m²K)

Klamki i szyldziki metalowe w kolorze mosiądzu, satynowe.

Drzwi łazienkowe, pom.  gosp. wyposażyć w samozamykacze, w dolnej części drzwi powinny posiadać otwory nawiewne o łącznej powierzchni czynnej 0,022m².

Szklenie szybami mlecznomatowymi.

Przy drzwiach otwieranych na ścianę stosować odboje drzwiowe tak, by uniemożliwić uderzenie w ścianę klamka lub inną częścią drzwi.

2.5. Parapety

Parapety wewnętrzne typu konglomerat (sztuczny marmur) w kolorze biało szarym gr.3cm i szerokości dostosowanej do rodzaju okna i grubości ściany.

Po zamontowaniu parapet powinien być wysunięty o 5cm poza lico wykończonej ściany.

Parapety montować na ułożonej wcześniej płycie klimatycznej gr. 1,5cm

3.                  Sprzęt

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Zastosować dźwig samojezdny, rusztowanie.

4.                  Transport

4.1.	      Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

4.2.	Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi z ościeżnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem.

5.      	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne".

5.2.	Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Ościeżnice drzwi zamontować po montażu ścian i wykonaniu ścianek działowych. Po zamontowaniu drzwi muszą posiadać  odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę i posadzkę.

Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeżnicy. Uszczelnić styk ościeżnicy z ościeżem, oblistwować ościeżnicę na wierzchu ściany. Montaż prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki.

5.3.	Montaż okien

Montaż okien wykonać przed robotami okładzinowymi. Stolarkę montować po wykonaniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian. Ościeże przed wbudowaniem okien powinny być równe i gładkie, oczyszczone z pyłu. Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Poszczególne elementy okna powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem.

Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według wskazań producenta stolarki aluminiowej. Ościeże zewnętrzne tynkować po zamontowaniu okna stosując na krawędzi styku z oknem narożniki tynkarskie. Szczelinę styku okna z tynkiem wypełnić taśmą rozprężną. Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem wypełnić pianką poliuretanową. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnętrznym wypełnić uszczelką i silikonem.

6.                Kontrola jakości robót

6.1.             Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

6.2.              Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

-ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów oraz zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć

- odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm

na całą ościeżnicę,

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,

- otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać,

zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami..

6.3.	Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.                 Obmiar robót

7.1.              Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

7.2.              Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i świetlików w świetle wbudowanej stolarki 1 m2

8.                 Odbiór robót

8.1.	    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2.	Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania,

- robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów

- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi końcowemu

9.	Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania  ogólne"

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami, uszczelkami

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaż i demontaż rusztowania

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń

- uporządkowanie stanowiska pracy

10.	Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

- PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odporności na obciążenie pionowe.

- PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne

ST 01.14       ŚLUSARKA,

1.                 Wstęp

1.1.              Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarsko - kowalskich związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Zakres robót obejmuje wykonanie ślusarki i drobnych elementów metalowych.

Zadaszenie patio

Należy wykonać montaż:

- Wyłazu dachowego.

- Żaluzji np. YAWAL SUN PROTECTION.

- Drabiny włazowej.

Budynek magazynowy

- Wycieraczki zewnętrzne

- Systemowa wycieraczka aluminiowa zagłębiona w posadzce z wkładem gumowym 60x80cm

- Balustrady schodowe

- Kratki wentylacyjne i inne drobne elementy ślusarskie.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.	Materiały

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" oraz w projektach wykonawczych.

2.2. Zadaszenie patio:

- Wyłaz dachowy systemowy np. firmy YAWL FA 50N

- Żaluzje YAWAL SUN PROTECTION – wersja stała.

- Systemowa stalowa drabina.

2.3. Budynek magazynowy:

Wycieraczki i skrobaczki do obuwia:

- systemowa wycieraczka aluminiowa zagłębiona w posadzce z wkładem gumowym 60x80cm, z odwodnieniem wgłębienia wykonanego w podłożu.

- wewnętrzne wycieraczki systemowe stalowo gumowe.

- Balustrady – typowy wyrób ze stali nierdzewnej.

- Kratki, drzwiczki i inne: typowe wyroby konfekcjonowane.

3.	Sprzęt

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

4.	Transport

4.1.	Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

4.2.	Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób  zgodny z instrukcjami ich    producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne".

- wykonanie według projektu architektonicznego i konstrukcyjnego,

- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,

- regulacja układu podczas montażu,

- zakotwienie  przed tynkowaniem i malowaniem,

- pozostałe elementy montować po tynkowaniu i malowaniu.

6.                 Kontrola jakości robót

6.1.              Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

6.2.	Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów i atestów

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń

- zachowanie wymiarów elementów według projektu ,

- odchylenie płaszczyzn powierzchni nie większe niż 2mm na 1mb,

- stabilność i bezpieczeństwo zmontowania, ,

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i różnic dystansowych

- brak naruszeń podczas montażu powierzchni tynkarskich i malarskich

6.3.	Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.      	Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa dla:

- żaluzje – 1 m2

- drabina – 1 kpl.

- wycieraczki – 1 szt.

- drzwiczki, kratki i inne – 1 szt.

- wyłaz dachowy – 1 szt

- balustrada – 1 m

8.      	Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2.	Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

-odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania,

- robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementów

- odbiorowi końcowemu

9.	Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- przygotowanie elementów ślusarskich,

- montaż i demontaż rusztowania,

- montaż elementów ślusarskich,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.	Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)

2. PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje - Rodzaje i wymiary funkcjonalne

3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie

ST 01.16 URZĄDZENIA SANITARNE

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i montażu urządzeń sanitarnych związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania i odbioru prac związanych z dostarczeniem, odbiorem, przechowaniem oraz instalacją materiałów i urządzeń sanitarnych, łącznie z materiałami niezbędnymi do montażu oraz akcesoriami w węźle sanitarnym budynku magazynowego.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru ustali dokładną lokalizację urządzeń oraz podłączeń i jest odpowiedzialny za dobrą koordynację prac z innymi ekipami wykonawczymi. Dokumentacja projektowa obejmuje następujące prace:

- dostarczenie urządzeń, materiałów instalacyjnych i wyposażenia,

- podłączenie urządzeń do instalacji ciepłej i zimnej wody oraz do kanalizacji,

- poprawne wykonanie izolacji,

- testy użytkowe.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.5.

2.	Materiały

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 2.

2.2.	Urządzenia sanitarne

Urządzenia sanitarne w toaletach spełniać muszą następujące wymagania:

- pierwsza jakość wykonania,

- dostarczone od producenta.

2.2.1.	Ustępy

Ceramiczny zestaw ustępu złożonego dla toalet publicznych składa się z:

- miski ustępowej – podwieszanej z konstrukcją wsporczą i przyciskiem.

- deski sedesowej,

- wbudowanego zbiornika,

- uchwytu na papier toaletowy, chromowanego, mocowanego na ścianie,

- kosza na odpadki, chromowanego.

2.2.2.	Umywalki

Ceramiczne zestawy umywalkowe w toaletach składające się z:

- umywalki w.g. projektu

- lustra

- baterii zimnej i ciepłej wody stojącej z mieszaczem; pojedynczy uchwyt, chromowany,

- syfonu ze stali nierdzewnej oraz przyłącza do ściany,

- pojemnika na mydło,

- uchwyty na ręczniki - chromowane,

- kosz na odpadki - chromowany.

2.2.3.   Natrysk i brodzik

Natryski składają się z:

-  baterii zimnej i ciepłej wody z mieszaczem; pojedynczy uchwyt, chromowany,

- chromowanej słuchawki natryskowej,

- chromowanego uchwytu natrysku z mocowaniem słuchawki,

- chromowanego pojemnika na mydło,

- brodzika ze stali nierdzewnej

-  kabiny prysznicowej na stelażu ze stali nierdzewnej

2.2.4.   Pisuary

Na zestaw pisuarowy składa się z:

-  pisuar ceramiczny – podwieszany z konstrukcją wsporczą i przyciskiem,

2.3.	Różne

Przy natrysku oraz umywalkach należy zamontować chromowany wieszak na ręczniki, mocowany do ściany,

W pomieszczeniu sanitarnym będzie zamontowany zawór wypływowy ze złączką do węża oraz stalowa kratka odpływowa w podłodze, ze stali nierdzewnej.

Kratki wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej.

3.                 Sprzęt

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 3.

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta materiału.

4.     	 Transport

4.1.	Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 4.

4.2.	Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5.     	 Wykonanie robót

5.1.    	 Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 5.

5.2.               Szczegółowe zasady wykonania

Nad umywalką w pomieszczeniu sanitarnym przykleić do ściany lustro o wym. 40x75cm

-lustro powinno być umocowane w osi umywalki

-wszystkie lustra należy dopasować wielkością do faktycznych wymiarów zastosowanych płytek ściennych. Należy je mocować bezpośrednio do ściany zamiast płytek

Armatura np. prod. Firmy „ORAS”

Urządzenia sanitarne np. prod. Firmy „CERSANIT” (w kolorze białym)

Instalacje zimnej i ciepłej wody wykonane będą przez innych wykonawców i będą odcinane zaworem odcinającym umieszczonym na głównych odcinkach instalacji wg rysunków instalacji sanitarnych i odpowiadających im specyfikacji. Urządzenia sanitarne będą podłączane poprzez indywidualne zawory. Wykonawca dostarczy plansze poglądowe lub próbki wszystkich wyżej wymienionych elementów urządzeń sanitarnych. Rodzaj i kolorystyka wszystkich urządzeń sanitarnych muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Kierownictwo Budowy.

Rury z ciepłą i zimną wodą zostaną umieszczone w projektowanych ścianach (nie będą mocowane na ścianach) do wysokości montażu zasilanych przez nie urządzeń sanitarnych. Rury będą prowadzone w bruzdach lub osłonięte płytami suchego tynku przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych i pokryte płytkami glazury.

W przypadku usytuowania armatury przy istniejącej żelbetowej ścianie hali rury prowadzone są po ścianie, a następnie przykryte płytami suchego tynku gipsowo-kartonowymi do pomieszczeń mokrych i pokryte płytkami glazury.

Umywalki, muszle ustępowe, pisuary, zlewy montować do ściany wyłożonej glazurą z zachowaniem symetryczności spoin w stosunku do urządzenia.

Urządzenia montować na wysokości górnej jego krawędzi nad posadzką:

- umywalki - 85cm

- zlewozmywaki - 85cm

- brodzik natrysku - 20cm

- pisuary - 60cm

- muszla ustępowa - 40cm.

6.     	 Kontrola jakości robót

6.1.	 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt.6.

6.2.	Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów

- kontrolę ułożenia materiałów zgodnie z wymogami producentów oraz Specyfikacji dotyczącej  instalacji wod.-kan.

6.3.	Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.	Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest dla wszystkich rodzajów robót 1 zestaw - komplet.

8.	Odbiór robót

8.1.  	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8.

8.2.     Rodzaje odbiorów

Roboty związane z dostarczeniem oraz instalacją urządzeń sanitarnych podlegają:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży)

- odbiorowi wstępnemu

- odbiorowi końcowemu

9.	Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

-	dostarczenie materiałów i sprzętu

- 	przygotowanie stanowiska pracy

-	montaż urządzeń

-	próby użytkowe

-	uporządkowanie stanowiska pracy

10.	Przepisy związane

10.1.            Polskie normy

1. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.

2. PN-EN 33:2000 Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płuczącym. Wymiary przyłączeniowe.

3. PN-EN 111:2000 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.

4. PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.

ST 01.17    MALOWANIE

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Zakres prac malarskich:

Malowanie ścian i stropów w budynku magazynowym.

Malowanie konstrukcji stalowych zadaszenia patio i budynku magazynowego.

Malowanie niesystemowych konstrukcji stalowych ogrodzenia i bram.

Naprawa powłok malarskich po montażu konstrukcji zadaszenia patio.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne

Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem.

Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służącą do malowania. Powłokotwórczy materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz z wypełniaczami) w spoiwie.

Lakier - szybkoschnący roztwór żywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach służący do pokrywania powierzchni elementów budowlanych w celu ich ochrony.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektor Nadzoru.

O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i niebędące w danej chwili w użyciu, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta. Wszystkie materiały podlegają wymaganiom ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa.

Inspektor Nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie malowania.

Powierzchnie z stali ocynkowanej należy pokryć specjalnymi środkami gruntującymi. Stal nierdzewna nie będzie malowana.

Elementy metalowe oczyścić i odtłuścić, pomalować farbą antykorozyjną podkładową oraz malować farbą wierzchnią do metalu.

2.	Materiały

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

2.2.	Farby i lakiery

2.2.1. Ściany

- farba akrylowa /stosować farby gotowe np. „DULUX”/

2.2.2. Konstrukcje stalowe

- Zabezpieczenia ppoż – R30: farby ogniochronne odpowiednie do zakładanej klasy nośności ogniowej elementu.

- Farba przeciwrdzewna cynkowa lub miniowa.

- Farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania.

2.3.	Środki gruntujące, rozpuszczalniki

Wykonawca zastosuje środki gruntujące oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakierów.

3.	Sprzęt

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 3.

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego - wałki, pędzle oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok.

Rusztowania i drabiny.

4.	Transport

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 4.

4.1.	Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem w oryginalnych opakowaniach.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne".

5.2.	    Szczegółowe zasady wykonania

Ściany i sufity budynku magazynowego malować farbą akrylową w kolorach do wyboru w ramach nadzoru autorskiego.

Należy stosować farby gotowe np. „DULUX”.

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć powłokami malarskimi do klasy R30, poprzez zastosowanie farb ogniochronnych odpowiednich do zakładanej klasy nośności ogniowej elementu.

Zabezpieczenie przeciwrdzewne konstrukcji stalowej:

- Farba przeciwrdzewna cynkową lub miniową,

- Farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania.

Prace powinny być najwyższej jakości, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych powłok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powłoki powinny być wolne od zacieków i niedomalowań oraz mieć równomierny kolor i połysk. Przed rozpoczęciem prac wszelkie urządzenia natryskowe muszą być przez Inspektora Nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do użycia.

Urządzenia piaskujące i podobne będą sprawdzane przed rozpoczęciem robót. Odpowiednie pochłaniacze wilgoci będą instalowane pomiędzy źródłami powietrza, zbiornikami ciśnieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochłaniacze będą lekko otwarte aby umożliwić ciągłe odprowadzanie wody i oleju.

Wykonawca wyposaży zarówno sprężarki jak i pistolety malarskie w regulatory ciśnienia oraz manometry.

W przypadku materiałów mających tendencję do szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczny, zbiorniki z farbą muszą wyposażone w mieszadło. Farby dostarcza Wykonawca.

Materiały pomocnicze należą do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca zapewnia cały sprzęt pomiarowy. Cały sprzęt pomiarowy musi zostać skalibrowany każdorazowo przed użyciem.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.

Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i ścian, okuć, mocowań i wszystkich innych przedmiotów, które nie były przeznaczone do malowania. Również wszystkie szyby należy oczyścić z osadów farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne należy zastosować specjalne metody czyszczenia i środki czyszczące. Wykonawca porozumie się z Inspektorem Nadzoru w celu otrzymania właściwej informacji. Tam gdzie prawidłowe czyszczenie zachlapań, plam itp. nie jest możliwe Wykonawca założy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym zakończeniu prac malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i ponownego wykończenia wszelkich powierzchni które zostaną uszkodzone lub będą miały usterki.

Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierających opis zawartości.

Materiały należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpożarową.

Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb - dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. Do mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.3.     Przygotowanie podłoża

Wykonawca może malować tylko takie powierzchnie, które zostały prawidłowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejszą specyfikacją. Jeśli przygotowana powierzchnia pozostała bez pokrycia przez czas wystarczająco długi (np. 6 godzin) dla pojawienia się rdzy powierzchniowej, przed przystąpieniem do malowania Wykonawca ponownie oczyści te powierzchnie, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.

Istniejące żelbetowe nie otynkowane i otynkowane ściany wewnętrzne należy oczyścić poprzez:

- usunięcie luźnych, słabo związanych fragmentów starych tynków

- usunięcie pozostałości farb i innych materiałów powłokowych

-  rysy i pęknięcia należy mechanicznie pogłębić do szerokości 0,5cm i dokładnie oczyścić powierzchnię (mechanicznie, piaskowanie); w przypadku odsłonięcia zbrojenia usunąć warstwę betonu na głębokość 10mm od prętów, i oczyścić zbrojenie szczotką drucianą; wstępne wypełnić większe ubytków poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metodą "mokre na mokre"; repera- cję należy ograniczyć do uszkodzonego miejsca, nie wyrównywać całej powierzchni wokoło, a następnie zabezpieczyć zaprawę na okres około 3 godzin w celu wstępnego związania materiału

- podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować farbą rozcieńczoną około 10-20%.

Ściany silnie zabrudzone smarami i tłuszczami należy zmyć alkalicznymi biodegradowalnymi środkami myjącymi i powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwór wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie poprzez natrysk lub "ręcznie" - np. gąbką, po odczekaniu 3-5 minut spłukujemy bieżącą wodą. Elementy stalowe należy oczyścić poprzez :

- umycie z dodatkiem detergentów (odtłuszczenie powierzchni)

- środki czyszczące do usuwania rdzy

- szlifowanie dla zapewnienia przyczepności

- zabezpieczenie podkładem wytrawiającym, aby uzyskać maksymalną odporność na korozję.

Elementy drewniane nowo projektowane przed malowaniem należy przeszlifować do uzyskania jednolitej, czystej powierzchni a następnie dokładnie odkurzyć. W celu ostatecznego odtłuszczenia i zmycia pozostałości pyłu, żywic naturalnych i resztek kleju, należy przetrzeć drewno wilgotną szmatą nasączoną rozpuszczalnikiem do wyrobów poliuretanowych, benzyną ekstrakcyjną lub spirytusem technicznym i zostawić do wyschnięcia

Świeże tynki należy malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej.

5.4.	Wykonanie robót

Wykonane powłoki powinny być najwyższej jakości wykonawstwa, z jednorodną grubością warstw, kryciem i wyglądem, oraz bez śladów pociągnięć pędzla, nadmalowań, zacieków, niedomalowań itp. Powłoki powinny być nakładane ściśle wg instrukcji i zaleceń producenta farby.

Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich jeśli powierzchnia jest wilgotna albo jeśli temperatura powietrza lub powierzchni może spaść poniżej 5°C podczas wymaganego czasu schnięcia lub pielęgnacji farby (zwykle 90min.). W każdym przypadku należy stosować zalecenia producenta farby, zwłaszcza jeśli są bardziej rygorystyczne. Odstępstwa od powyższych temperatur schnięcia muszą być konsultowane z producentem farby i wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich jeśli wilgotność względna powietrza przekracza 85%.

Należy przyjąć taką kolejność nakładania powłok, aby możliwość uszkodzenia gotowych powłok była najmniejsza.

Grubość suchej powłoki powinna być zgodna z zaleceniami producenta farby.

Krawędzie drzwi, ostre narożniki itp. wymagają specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapewnić odpowiednia grubość suchej powłoki. Farby należy nakładać narzędziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powłokę należy uzupełnić pędzlem, aby zapewnić odpowiednią ochronę przy szczelinach, śrubach, nitach, spawach, krawędziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie grubość suchej powłoki nie może być osiągnięta natryskiem. Malowanie pędzlem należy wykonać przed malowaniem natryskowym.

Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryć. Wymagane są przemienne powłoki, aby można było odróżnić podstawowe warstwy farby, co zapewnia możliwość wizualnej kontroli czy w każdej warstwie nastąpiło całkowite pokrycie.

Nie wolno nakładać kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschła, ma właściwą grubość suchej powłoki i jest w stanie umożliwiającym związanie kolejnej warstwy.

W sytuacjach zalecanych przez producenta należy stosować przedłużone czasy schnięcia lub wiązania.

Wszystkie podłoża należy zagruntować przed położeniem warstw nawierzchniowych.

Przed nałożeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, należy oczyścić i ponownie zagruntować zgodnie ze specyfikacją i pozostawić do wyschnięcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy, śruby, nity itp. łączące elementy stalowe należy pokryć punktowo taką samą farbą jak dla powierzchni lub materiałem równoważnym. Pokrycie punktowe wykonuje się dodatkowo w stosunku do wymaganej liczby warstw.

W przypadku przemalowań, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powłoki powinny zostać naprawione odpowiednią farbą. Ukończona powłoka nie może mieć uszkodzeń.

Fabrycznie zagruntowane powierzchnie należy naprawić (w przypadku uszkodzeń, spawania itp.) i zamalować możliwie najszybciej po wbudowaniu. Powierzchnie niedostępne po montażu należy w pełni pomalować przed zamontowaniem..

Wykonawca dokona przeglądu wszystkich powierzchni, oczyści z plam farby podłogi, ściany, szyby itp., dokona podmalowań i wykończy wszystkie elementy swojej pracy, bez względu na to kto dokonał uszkodzeń lub zabrudzeń. Wykonawca usunie wszystkie powstałe w wyniku jego prac śmieci i brud oraz materiały odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna należy pozostawić aż do wyschnięcia otwarte.

5.5.	Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sąsiednich

Niżej wymienione lub podobne miejsca znajdujące się w pobliżu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w specyfikacji należy zabezpieczyć przed pokryciem farbą i po zakończeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczyścić i usunąć wszelkie zabezpieczenia i zabrudzenia.

a.	okna, drzwi itp.

b.	klosze i reflektory opraw świetlnych,

c.	korpusy zaworów, śruby regulacyjne i nakrętki oraz inne części obrobione, ruchome lub należące do urządzeń,

d.	     tabliczki lub płytki znamionowe urządzeń, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanizowane

lub   polerowane.

Posadzki zabezpieczyć przed zachlapaniem i zalaniem.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6.

6.2.		Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

- ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów

- ocenę przygotowania podłoża

- ocenę zagruntowania podłoża

- ilość wykonanych warstw, powłok

- grubości warstw powłok malarskich

- jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki

- zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora Nadzoru

- brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich

6.3.	Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.	Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa dla robót malarskich jest 1 m2.

8.	Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8.

8.2.		Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

- odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną, projektowanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoży i gruntowania

- odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich,

- odbiorowi końcowemu

9.	Podstawa płatności

9.1.		Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9.

9.2.		Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu,

- dostarczenie i przygotowanie farb,

- zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych

- malowanie konstrukcji stalowych, ścian murowanych, tynków, posadzek i okładzin wewnętrznych , drobnych elementów metalowych, balustrad, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych,

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich,

- usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich,

- uporządkowanie stanowiska pracy

10.	Przepisy związane

10.1.	Polskie normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

- BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

- PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków.

Minimalne wymagania techniczne.

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

ST 01.18  OZNAKOWANIE I WYPOSAŻENIE P.POŻ.

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania i wyposażenia przeciwpożarowego obiektu, związanego z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje wykonanie oznakowania ewakuacyjnego oraz informacyjnego związanego z przepisami przeciw pożarowymi.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne

2.	Materiały

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

Materiały i wyposażenie obiektu musi spełniać wymagania norm i przepis ów wyszczególnionych w p. 10 ST.

3.	Sprzęt

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 3.

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonać ręcznie.

4.	Transport

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 4.

4.1.	Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem w oryginalnych opakowaniach.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Prace wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami, wymienionymi w p. 10 ST.

Na ścianach należy oznakować drogi ewakuacyjne, sygnalizacji alarmowej, miejsca przechowywania sprzętu przeciwpożarowego itp. według odrębnego opracowania.

### W widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych (wersja MON).

### Oznakowanie obiektu znakami zgodnymi z Polskimi Normami: Uwzględniając w szczególności:

- drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, w tym piktogramami na lampach oświetlenia awaryjnego,

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- miejsce usytuowania głównego wyłącznika prądu i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6.

6.2.		Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

- ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów

- ilość i jakość wykonanych oznakowań

- kompletność wyposażenia i jego dokumentacji.

6.3.	Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.	Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa dla robót jest 1 szt.

8.	Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8.

8.2.		Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi wojskowych służb pożarniczych.

9.	Podstawa płatności

9.1.		Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9.

9.2.		Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie oznakowań zgodnie z przepisami

- wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z projektem

- uporządkowanie stanowiska pracy

10.	Przepisy związane

10.1.	Polskie normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

- PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

- PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

ST 01.19      OGRODZENIA

1.              Wstęp

1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2. Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych  ST

Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania ogrodzeń:

- Ogrodzenie zewnętrzne od ulicy Połtyna i Wysokiej

- Ogrodzenie wewnętrzne

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.     MATERIAŁY.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1. Ogrodzenie zewnętrzne od ulicy Połtyna i Wysokiej:

- Systemowe fundamenty prefabrykowane

- Systemowe deski cokołowe

- Systemowe słupki ogrodzeniowe

- Drut ostrzowy.

Należy zastosować elementy jednego systemu ogrodzeniowego obejmującego: siatki, słupki, wysięgniki oraz niezbędne łączniki.

Bramy – wykonane indywidualnie zgodnie z projektem.

Typowa budka strażnika 1,5x1,5 m.

Typowa kolczatka drogowa – zgodnie z opisem PZT

Typowy szlaban – zgodnie z opisem PZT

2.2. Ogrodzenie wewnętrzne:

- Prefabrykowany element fundamentowo-cokołowy zgodnie z projektem.

- Panele z drutu 2-6 mm o wys. 185cm, oczka siatki 50x200mm,

- Słupki o profilu zamkniętym 60x40x2mm i wys. 2300mm,

- Tunele Concertina, z profilu 60x40x2.

- Drut ocynkowany – Concertina 450mm.

Brama przesuwna szerokości 5.5 m. Wysokość bramy 2500mm. Wypełnienie bramy profil zamknięty 25x25mm. Rozstaw profili zamknięty 50mm.

Brama otwierana dwuskrzydłowa. Wysokość bramy 2500mm. Wypełnienie bramy profil zamknięty 25x25mm. Rozstaw profili zamknięty 50mm.

3. SPRZĘT

Sprzęt do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.

b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogólne

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

4.2. Wymagania szczegółowe:

a) Siatkę metalową, panele i drut kolczasty należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.

b) Słupy stalowe, wysięgniki, prefabrykowane cokoły itp. przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duże odległości, materiał należy dowozić partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogrodzenie zewnętrzne od ulicy Połtyna i Wysokiej:

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z uwagami Inwestora oraz z wymogami Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych OIN 5/2011 o wysokości 2,63m.

Ogrodzenie z systemowych paneli z siatki zgrzewanej na cokołach prefabrykowanych.

Brama przesuwna o długości w świetle przejazdu 4,8m. Wysokość bramy równa z poziomem góry ogrodzenia.

Dopuszczalne ugięcie bramy 25mm. Wypełnienie bramy z prętów stalowych  ø 12 spawanych w rozstawie 47mm w świetle prętów.

Przy wjeździe na teren placu ćwiczeń przy ulicy Połtyna należy umieścić szlaban np. firmy FAAC B680H, o długości 5,20m. Szlaban sprzężony kolczatką np. firmy CAME.

Kolczatka o konstrukcji spawanej z profili oraz blachy stalowej.

We wnętrzu konstrukcji znajduje się kanał odwadniający oraz ułożyskowany wałek z zamontowanymi, co 10cm kolcami wykonanymi ze stali galwanizowanej.

Szlaban musi być wyposażony w czujniki otwarcia sterowane fotokomórką.

Przy bramie wjazdowej przy ulicy Połtyna należy ustawić systemową budkę strażnika.

Fundamenty prefabrykowane

Fundamenty pod słupki ogrodzenia o średnicy 0,3m posadowić na głębokości min. 1,1m poniżej poziomu terenu.

Fundamenty bramy zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na miejscu posadowienia w systemowych formach, poziom posadowienia poniżej granicy przemarzania tj. 1,0m.

Fundamenty wykonać z betonu C20/25 klasa ekspozycji XC2, XF3, XA1.

Deski cokołowe

Po osadzeniu fundamentów pod słupki ogrodzenia, przystąpić można do montażu desek podwalinowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozstawienie słupków zgodnie z przyjętym systemem. Pomiędzy fundamentami słupków należy ułożyć prefabrykowane cokoły

Deski cokołowe, posadowione są na ławie z oporem z betonu C8/10 na podsypce piaskowo – żwirowej.

Po zakończeniu montażu elementów betonowych, spoiny należy zaszlamować drobnym piaskiem zmieszanym z wodą i niewielką ilością cementu, nie należy spoinować połączeń.

Załadunek i rozładunek desek betonowych powinien być wykonywany wyłącznie w pozycji pionowej. Nie dopuszczalne jest przenoszenie desek betonowych w poziomie ze względu na niekorzystne siły działające na te elementy, deski mają prawo wyginać się, co może spowodować pęknięcia na powierzchni betonu, a nawet trwale uszkodzić element.

W zależności od potrzeb, deski betonowe można skracać na dowolny wymiar, zaś prefabrykowane łączniki ogrodzenia są produkowane w różnych wysokościach, aby ułatwić montaż ogrodzenia przy różnicach w poziomie terenu.

Ilość desek cokołowych, pomiędzy słupkami, należy dobrać w zależności od ukształtowania terenu.

Słupki ogrodzeniowe

Słupy ogrodzenia  zaprojektowano w rozstawie co 2,5m z rury prostokątnej, zimnogiętej 40x60x4. Co 10-ty słupek oraz na zmianie trasy, a także przy bramach wjazdowych wykonać słupek z zastrzałami z rury 40x60x4. Każdy słup wyposażyć w wysięgniki z rury kwadratowej zimnogietej stalowej 30x30x3 odgięte pod kątem 45 pod zasieki przestrzenne Concertina ZS-UB-450 mocowane na złączki systemowe  do drutu ostrzowego. Zaprojektowano 4 rzędy drutu ostrzowego w rozstawie nie większym niż 15cm.

Wysokość słupków 3,22m do spodu wysięgników, w tym min. 1m poniżej poziomu terenu. Wysokość ogrodzenia 2,63m ponad poziom terenu (licząc do najwyżej położonego drutu ostrzowego).

Siatka ogrodzeniowa

Należy zastosować wysokiej jakości ogrodzenia systemowe, montowane zgodnie z częścią graficzną projektu oraz wymaganiami obowiązujących w wojsku przepisów (Instrukcja o Ochronie Obiektów Wojskowych” sygn. OIN 5/2011).

Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej zaprojektowano  z prętów stalowych o średnicy 5mm  tworzących siatkę o oczkach 50x200mm. Każdy panel posiada 4 przetłoczenia na wysokości. Wysokość ogrodzenia 2,63m ponad poziom terenu (licząc do najwyżej położonego drutu ostrzowego.

Zaleca się zastosowanie jednego systemu ogrodzeniowego obejmującego: siatki, słupki, wysięgniki oraz niezbędne łączniki.

Montaż:

Wykonując ogrodzenie należy zachować odstęp w osiach słupów zalecany przez producenta wybranego systemu (w projekcie przyjęto 2500mm).

Siatka  ogrodzenia  mocowana do słupków wykonanych z rur stalowych zimnogiętych 40x60x4mm na śuby hakowe z nakrętkami zrywalnymi uniemożliwiającymi demontaż. Dolną krawędź siatki zamocować tak by zanjdowała się w odległości nie większej niż 35mm od typowych cokołów z elementów prefabrykowanych. Dodatkowo siatki zamocowane do cokołów żelbetowych na śruby hakowe osadzone w cokołach co 0,5m. Zabezpieczenia przed kradzieżą mocowane na wkręty farmerskie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych – typu duplex – ocynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem malarskim dla kategorii korozyjności środowiska C3.

Oczyszczenie do stopnia 2,5 wg PN ISO 8501-1. Ocynkowanie ogniowe o grubości warstwy cynku: dla elementów o grubości >6mm 85 mm,  dla elementów o grubości 3÷6mm 70 mm

Doszczelnienie zestawem malarskim o łącznej grubości 160 mm. Farba podkładowa epoksydowa 80 mm, farba nawierzchniowa  poliuretanowa 80 mm.

Wymagania szczegółowe

•	Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

•	Na ogrodzeniu zewnętrznym w odległości 200-300 m należy ustawić tablice ostrzegawcze w czterech językach. Zgodnie z treścią § 19.6  Instrukcji o Ochronie Obiektów Wojskowych.

•

Tablica prostokątna 60x40 cm, wykonana z trwałego materiału o długotrwałej odporności na działanie czynników atmosferycznych.

Napis czarny „TEREN WOJSKOWY”

oraz czerwony „WSTĘP WZBRONIONY” – wysokość liter 10 cm/.

Bramy

Wysokość bram  równa z poziomem góry ogrodzenia. Wypełnienie bram z prętów stalowych  ø12 spawanych w rozstawie 47mm w świetle prętów.  Brama otwierana ręcznie wyposażona w zamek cylindryczny. Prześwit między konstrukcją bramy a nawierzchnią drogi 40mm. Dopuszczalne ugięcie bram 25mm. Fundamenty pod stalowe słupy bram wykonać z betonu C20/25 klasa ekspozycji XC2, XF3, XA1, zbrojone prętami ze stali AIIIN.

Montaż bramy

Przygotowane przez wytwórcę bramy należy montować zgodnie z wytycznymi montażu, która powinna być dostarczona łącznie z wyrobem.

Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi.

W pierwszej kolejności należy wyznaczyć położenie bramy w terenie, następnie wykonać wykopy oraz wykonać fundamenty (gabaryty i rozmieszczenie zgodnie z projektem i wymaganiami wytwórcy).

Brama powinna zostać dostarczona jako komplet ze wszystkimi wymaganymi w projekcie elementami wraz z nawierconymi otworami niezbędnymi do zamontowania połączeń śrubowych.

Budka strażnika

Przy bramie wjazdowej przy ulicy Połtyna zasmontować systemową budkę strażnika, stróżówkę 1,5x1,5m. Ściany i dach wykonane są z płyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym:

-ściany płyta PWS-s 100T, grubość 100mm, współczynnik przenikania ciepła 0,39 W/m²K,

-kolor ścian według palety RAL srebrny 9006.

Konstrukcje podłogi stanowi płyta warstwowa o rdzeniu styropianowym wykończona panelami. Obiekt posiada drzwi stalowe pełne, ocieplone o wymiarach 80x205cm.

Okna z PCV, szyby zespolone ramy białe, współczynnik przenikania ciepła k=1,3, okno rozwieralno uchylne. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczne według odrębnego opracowania.

Ogrodzenie wewnętrzne:

Ogrodzenie wewnętrzne usytuowane pomiędzy kompleksem a placem ćwiczeń należy wykonać zgodne z wytycznymi NATO dokument AC/35-D/1030 ORAZ Ac/35-D/2001 –REV2 o wysokości 2,55 m.

Ogrodzenie składa się z dwóch części, fundamentowo-cokołowej oraz ażurowo stalowej.

Bramy: należy wykonać jedną bramę przesuwną o długości 5,5m oraz jedną bramę o skrzydłach rozwieralnych szerokości 2,5m.

Kolor projektowanego ogrodzenia zgodny z istniejącym.

5.2  Ogrodzenie wewnętrzne

Wewnętrzne ogrodzenie kompleksu o wysokości 2,55m:

Dolna część (fundamentowo-cokołowa) z żelbetowych prefabrykowanych elementów części o gr. 25cm, wys.180cm.

Cokół wystający 70 cm ponad terenem.

Część górna ażurowo-stalowa o wys. 185cm wykonana z paneli stalowych z drutów poziomych o średnicy od 2 do 6mm.

Oczka siatki 50x200mm, w górnej części przęsła druty wystające na 30mm. Panele mocowane do słupów stalowych o profilu zamkniętym 60x40x2mm i wys. 2300mm, zakotwionych w cokole żelbetowym.

Do słupów przyspawane odkosy na tunele Concertina, z profilu 60x40x2.

Na odkosach umieszczono tunel z taśmy ostrzowej wzmocnionej drutem ocynkowanym – Concertina 450mm.

Bramy

W ogrodzeniu zgodne z wytycznymi NATO dokument AC/35-D/1030 ORAZ Ac/35-D/2001 –REV2 w segmencie A-I i G-H wykonać bramę przesuwną szerokości 5.5 m. Wysokość bramy 2500mm. Wypełnienie bramy profil zamknięty 25x25mm. Rozstaw profili zamknięty 50mm. Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk ogniowy pokryty PCV RAL 7039. Wysięgniki H=500mm z profilu zamkniętego 60x40x2 z czterema rzędami drutu kolczastego.

Fundament zbrojony wg. Opracowania konstrukcyjnego.

Brama dwuskrzydłowa łącząca plac ćwiczeń z pozostałą częścią kompleksu.

Wysokość bramy 2500mm. Wypełnienie bramy profil zamknięty 25x25mm. Rozstaw profili 50mm.

Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk ogniowy +PCV RAL 7039. Wysięgniki H=500mm z profilu zamkniętego 60x40x2 z czterema rzędami drutu kolczastego.

Fundament zbrojony wg. Opracowania konstrukcyjnego.

5.3.   Warunki wykonania robót

Mocowanie siatki i paneli do słupków ogrodzeniowych od zewnętrznej strony strefy chronionej.

Ustawienie słupków:

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.

Montaż paneli:

Panele montować na sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu.

Panele montować zgodnie z zaleceniami producenta wybranego typu ogrodzenia.

Deski cokołowe.

Po osadzeniu fundamentów pod słupki ogrodzenia, przystąpić można do montażu desek podwalinowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozstawienie słupków zgodnie z przyjętym systemem.

Zabudowę podmurówki z elementów prefabrykowanych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

Załadunek i rozładunek desek betonowych powinien być wykonywany wyłącznie w pozycji pionowej. Nie dopuszczalne jest przenoszenie desek betonowych w poziomie ze względu na niekorzystne siły działające na te elementy, deski mają prawo wyginać się, co może spowodować pęknięcia na powierzchni betonu, a nawet trwale uszkodzić element.

W zależności od potrzeb, deski betonowe można skracać na dowolny wymiar, zaś prefabrykowane łączniki ogrodzenia są produkowane w różnych wysokościach, aby ułatwić montaż ogrodzenia przy różnicach w poziomie terenu.

Ogrodzenie:

Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny być zamocowane w sposób utrudniający lub uniemożliwiający ich nieuprawniony demontaż.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodności z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montażu,

c) kompletności wyposażenia.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: panele, słupki ogrodzeniowe, profile zamknięte.

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów

d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

e) poprawność ustawienia słupków,

6.4. Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia

a) wysokość ogrodzenia,

b) sposób montaży drutów ostrzowych,

c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowości montażu bram.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi robót podlegają:

- roboty ziemne

- montaż prefabrykowanych cokołów

- montaż elementów ogrodzenia,

- montaż bram, szlabanów i kolczatek.

9. PŁATNOŚCI

Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace towarzyszące:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robót,

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,

- dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jeśli konieczne,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- uporządkowanie placu budowy po robotach

- montaż ogrodzenia wraz cokołem i zabezpieczeniem

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu.

###### S 07.01 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i robót rozbiórkowych wykonanych w ramach prac w związanych z budową zadaszenia patio budynku nr XXX, budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

W zakres prac rozbiórkowych wchodzą:

- rozbiórka pokrycia attyki w budynku XXXX

- rozbiórki istniejących ogrodzeń wskazanych w projekcie.

Ponadto:

- złożenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacja i wywóz na wysypisko odpadów materiałów budowlanych,

- utylizacja gruzu na wysypisku.

Uwaga: rozbiórki elementów nawierzchni i infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zamierzeniem ujęto w oddzielnych SWIORB wykonanych dla poszczególnych branż.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w S.00.00 Wymagania ogólne.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00

Wymagania ogólne.

2.	Materiały

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

3.	Sprzęt

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

3.2.	Sprzęt do wykonania rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany następujący sprzęt:

samochody ciężarowe,

młoty pneumatyczne,

piły mechaniczne,

oraz inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.	Transport

4.1.	Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

4.2.	Transport materiałów z rozbiórki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki.

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być przewożone w sposób niepowodujący ich uszkodzenia.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonywania Robót

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, rozbiórkowych uwzględniające warunki, w jakich będą wykonywane.

Roboty wyburzeniowe wykonywać „od góry do dołu”.

Prace rozbiórkowe winny być wykonywane przez robotników przeszkolonych, zaznajomionych z przepisami BHP, pod fachowym kierownictwem.

W wypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy wezwać na konsultacją Projektanta.

5.2.	Wymagania ogólne

Wyburzeniu podlegają jedynie elementy zaznaczone w projekcie, kolidujące z projektowanymi robotami.

Budowle na terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość, jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót.

Doły po obiektach budowlanych powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Wszystkie doły powstałe w miejscu prowadzenia robót rozbiórkowych należy tymczasowo zabezpieczyć (także przed gromadzeniem się w nich wody).

# 5.3. Ustalenie stref zagrożenia

Strefą zagrożenia budowlanego określa się obszar, w którym przebywanie ludzi w trakcie prowadzenia prac jest zabronione.

Konieczne jest wygrodzenie i oznakowanie granic strefy tablicami – wstęp wzbroniony, roboty niebezpieczne.

# 5.4 Ustalenie etapów prac.

Rozbiórki powinny być realizowane w etapach:

Etap I - przygotowawczy

- Odłączenie i demontaż instalacji elektrycznej, teletechnicznej

- Zabezpieczenie przyłączy.

- Demontaż urządzeń technicznych,

- Wygrodzenie i oznakowanie granic strefy zagrożenia.

Odłączenia przyłączy instalacyjnych muszą być wykonywane przez pracowników właściwych instytucji.

Fakty te powinny potwierdzone dokonanym wpisem  do „Dziennika Rozbiórki”.

Etap II– rozbiórka elementów wyposażenia, stolarki i elementów wykończeniowych.

W pierwszej kolejności należy dokonać demontażu skrzynek elektrycznych i kabli. Następnie zdemontować wyposażenie przewidziane do ponownego montażu.

Należy dokonać demontażu attyki, oraz powiązanych elementów ślusarki, obróbek blacharskich i innych przewidzianych w projekcie elementów.

Etap III – rozbiórka elementów konstrukcyjnych.

Zgodnie z opisem zawartym w projektach.

# 5.5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby uprawnionej posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, zgodnie z opracowanym projektem oraz w razie potrzeby w kontakcie z projektantem rozbiórki. Pracownicy budowlani zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością realizacji robót budowlanych i bezpiecznymi mechanicznymi metodami rozbiórki.

Teren, którym są prowadzone roboty rozbiórkowe powinien być ogrodzony w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy bezwzględnie dokonać odłączeń wszystkich instalacji.

Roboty budowlano-rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z 2003).

# 5.6. Zalecenia.

W razie jakichkolwiek niejasności, wątpliwości lub niezgodności stanu rzeczywistego konstrukcji z projektem należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

Roboty prowadzić z zachowaniem warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego warunków 2003r. w sprawie warunków BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401), PN-B-06050, PN-B-10736.

5.7.	Odbiór robót

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne.

Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia obiektów i gruzu z powierzchni pasa robót zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi podlega również wypełnienie i zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po zlikwidowanych fundamentach ogrodzeń.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S.00.00. Wymagania ogólne.

6.2.	Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach ogrodzeń i powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w S 01.01. – Roboty ziemne.

7.	Obmiar robót

7.1.	Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:

1m3 rozebranej konstrukcji ścian

1m2 rozebranych ścianek działowych, okładzin, skucia tynków, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.

1 szt przekuć, przebić, demontażu urządzeń, sprzętu, wykuć wsporników, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. do 2 m2 itp.

1 m2 rozbiórki konstrukcji i pokrycia dachu

1m2 rozbiórki posadzek

1 m3 rozbiórki podkładów betonowych

1 m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacją

8.	Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

8.2.	Rodzaje odbiorów

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót.

9.	Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje:

-wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,

-rozkucie i zerwanie elementów

-ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego ich użycia,

-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

-utylizacja materiałów z rozbiórki,

-uporządkowanie terenu rozbiórki;

-wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań

10.	Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).